ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Курбанова Э.Д., Полухин В.А., Белякова Р.М., Ригмант Л.К.

Институт Металлургии УрО РАН,Российская Федерация,620016, Екатеринбург, ул. Амундсена 101. Еmail: kurbellya@mail.ru

В рамках компьютерного моделирования  проведен анализ полученных результатов с учетом влияния на процессы термической эволюции кластеров переходных металлов Ni, Pd, Cu с разной упаковкой (ГЦК, Ih и случайной) при закреплении их на графеновой подложке [1-4]. В случае интерфейса никель-графен с односторонним  Ni/G (как при двухстороннем Ni/G/Ni) размещении на листе графена плоскостей  (111) никеля температурные изменения потенциальных энергий взаимодействия никель-никель UNi-Ni, никель-углерод UNi-C и углерод-углерод UC-C (рис. 1) отражали существенно более сильные корреляции разноименных связей  Ni-C в сравнении с таковыми Cu-C. Уменьшение значений  UNi-Ni  было существенным  уже при температуре 800 K в системе Ni/G, а с добавлением второй поверхности – система  Ni/G/Ni

|  | снижение UNi-Ni имело место только при T=1300 K, в связи с конкуренцией за регибридизацию с атомами графена между атомами металла в обеих поверхностях. Объемная энергия металла соответствовала энергии связи рассматриваемого элемента, экспериментальное значение которой при T= 300 K для никеля определено как -4.44 эВ/атом [3]. Близкое значение UNi-Ni (-4.39 эВ/атом) для ГЦК кристалла никеля дал МД расчет для NPT ансамбля [5]. Энергия UNi-Ni для кластера , рассчитанная методом МД с использованием потенциала Саттона–Чена, составила - 3.70 эВ/атом [6]. Величина UNi-Ni для сильно растянутой пленки Ni при рассматриваемых температурах была выше. При дальнейшем нагреве величина UNi-Ni для обеих систем возрастала, особенно заметно после температуры 2300K для системы Ni/G и температуры |
| --- | --- |
| Рисунок 1. Температурная зависимость парциальных потенциальных энергий: 1, 3 – UNi-Ni; 2, 4 – UNi-C для систем: 1, 2 – при одностороннем покрытии никелем листа графена (Ni/G); 3, 4 – при двухстороннем (Ni/G/Ni); (б) потенциальная энергия UC-C: 1 – свободный лист графена, 2 – лист графена, покрытый пленкой Ni с одной или двух сторон. |  |
|  | 1800K для системы Ni/G/Ni. Подобным же образом менялась зависимость UNi-C(T) для той и другой системы, за исключением того, что не зафиксировано снижения величины UNi-C с начальным нагревом системы Ni/G. Лишь после достижения температуры 1800K имел место рост энергии UNi-C для обеих систем. Потенциальная энергия для чистого листа графена (в отсутствии металлической пленки) имела минимум при температуре 1800 K (кривая 1, рис. 2б). |
| Рисунок 2. Энергия взаимодействия углерод–палладий для систем: 1 – ГЦК, 2 – Ih, 3 – ГПУ. |  |

Анализ  температурных зависимостей UC-C(T) для графена в присутствии одной и двух пленок из атомов Ni, показал почти  полную их идентичность (кривая 2 рис. 1б) [7]. В области более низких температур (1300 K) присутствие переходного металла стабилизировало структуру графенового листа, так что его энергия UC-C  снизилась по сравнению с изолированным соотоянием. Этот результат согласуется с данными работы [8], где показано уменьшение напряжений в графене, после его покрытия пленкой Ni. В данном случае уменьшение энергий UNi-Ni  и UC-C  при контакте листа графена и поверхности Ni (в том числе кластера никеля) связано со значительным притягивающим взаимодействием между ними [9]. Лишь при температуре нагрева свыше 1300К отмечен рост потенциальной энергии. Увеличение энергии графена с нагревом при наличии атомов металла происходило быстрее (после 1300K), чем при их отсутствии. Значение энергии UC-C при T = 3300 K для систем Ni/G и Ni/G/Ni на 4 % выше, чем для свободного листа графена.

Поскольку влияние регибридизации в системах Cu/G, Ni/G и Pd/G было различным, то масштабы формирования тетраэдрических координаций sp3 с включением в них атомов металла в разных системах имели свои особенности. Среди первоначально образуемых локальных координаций в интерфейсах таких структур могут иметь место  разновидности ринг-кластеров углерода, центрированных на ГПУ-узлах или триангулярных ГЦК-узлах (с тройками атомов C вокруг атомов субстрата). Наиболее заметное изменение в прилегающих к подложке координаций атомов Pd отмечалось для ГЦК кластера. Такое разнообразие структурных трансформаций объяснимо, если принять во внимание различие в энергиях взаимодействия атомов металла и углерода. Так наиболее низкие значения энергии взаимодействия атомов Pd с атомами С отмечены для системы, образующей интерфейс графена с кристаллическими (ГЦК) кластерами Pd13 (рис. 2). Минимальной энергией связи атомов Pd–Pd обладали Ih-кластеры Pd13, поэтому претерпели наименьшие изменения в конфигурации, как эффект относительной энергетической автономности. И только для икосаэдрических кластеров Pd13 энергия сцепления с графеном слабо менялась вплоть до 4000К.

Структура кластеров Pd13 с другими типами упаковок в этом интервале температур нагрева уже разрушалась, при этом наименее устойчивыми к повышению температуры были кластеры со случайной упаковкой атомов: их начальные  координации под действием атомов углерода полностью распались, образовав преимущественно разноименные связи Pd–C при температуре 3900K (рис. 2). Таким образом, наиболее устойчивыми к разогреву оказались кластеры с гранями (111) из начальной икосаэдрической структурой или появившейся после изомеризации и преобразования неустойчивых граней (100) и (110). Несмотря на флюидизацию в результате инициированного нагревом диффузионного движения атомов поверхностной оболочки контуры фасеточной морфологии кластеров сохранялись, постепенно размываясь, вплоть до полного проплавления всех оболочек.  Под влиянием взаимодействия с графеновой подложкой существенно будут меняться и термодинамика нагрева, и кинетика «плавления» кластера. При нагреве и «плавлении» кластера на подложе Pd561/G изменения претерпевал и характер температурной зависимости фононного вклада в удельную теплоемкость СV.

Следует отметить, что немонотонная температурная зависимость калорической кривой  в большей мере отражает сложные процессы структурных трансформаций и модификацию состояний кластеров, чем постепенное снижение, к примеру  модулей сдвига. Перераспределение энергии с увеличением ее поверхностного вклада ∆Gs и убывания внутренней ∆G=∆Gin+∆Gs, приводит к неаддитивности термодинамических составляющих, как проявление терморазмерного эффекта особенно резко проявляющегося на характере термической зависимости теплоемкости CV, рассчитанной по формуле  в методе молекулярной динамики для изолированного наноклатера Pd561 при разогреве от 300К до 1500К. От начальной стадии нагрева и до завершения стадии «квазиплавления» и начала интенсивного проплавления всех оболочек крайне неравномерно вплоть до аномального претерпевают изменение теплоемкости Сv = T(dE/dT)v  Ср = T(dE/dT)р + (3R/2)δ(E) , определяемые статистически при постоянном давлении как С = [‹E2› – ‹E›2]/(kБ T2), где Е = К + U. Под влиянием даже небольшого нагрева или при слабом взаимодействии атомов металла и графена в контактной зоне в результате регибридизации связей sp2 в sp3 может происходить взаимная перестройка координаций атомов металла с образованием интерфейсной субструктуры (муаре) как суперпозиции двух поверхностных слоев металла и графена с несоразмерными параметрами [1,10,11]. Это сказалось на температурной зависимости  удельной теплоемкости СV(T) для кластера на графене в связи с проявлением теплового эффекта (за основным пиком СV(T)), как результат  регибридизации sp2→sp3 связей с формированием новых координаций муаровой структуры в увеличивающейся зоне контакта.  Поскольку по степени регибридизации системы Cu/G и Pd/G существенно различаются, учитывая более сильные взаимодействия разноименных атомов Pd–C, то естественно это отразилось и на температурных зависимостях их теплоемкостей CV (рис. 3), в частности в отсутствии хорошо разрешенного  пика правее главного для системы Cu/G.

Рисунок 3. Сравнение температурных зависимостей теплоемкости CV при нагреве от 300К до 1300К изолированных кластеров: ГЦК-Cu50 (а), Ih-Pd561(б) и размещенных на графеновой подложке, соответственно, меди (в) и палладия (г).

Однако, при затвердевании на графеновой подложке организация структуры нанокластеров Pd561 из пяти оболочек не соответствовала таковой ГЦК как изолированных нанокластеров, так и массивных образцов. В нанодиапазоне на разной стадии нагрева и затвердевания она была представлена икосаэдрической и ГПУ-координациями [12-14]. Оказалось, что  сформированные координации не соответствовали таковым для изолированных кластеров с максимально возможной плотностью связей. Для Ni561 на подложке наиболее энергетически стабильна оказалась не икосаэдрическая структура, а ГЦК. При даже максимально доступном времени медленного охлаждении капель Fe55-561 стабильной структурой затвердевания оказывалась аморфная структура вне зависимости от числа атомов в кластере и были это модели изолированных капель или размещенных на графеновой подложке [15].

ЛИТЕРАТУРА

1. 67. V. A. Polukhin, E. D. Kurbanova, A. E. Galashev. Russian Metallurgy (Metally), 8, 696 (2012)

2. 74. V. A. Polukhin, Yu. Ya. Gafner, I. V. Chepkasov, E. D. Kurbanova. Russian Metallurgy (Metally 2, 3 (2014)

3. 178. S. Erkoc. Int. J. Mod. Phys., C11, 1013 (2000)

4. 155. C. J.Gong, G. Lee, B. Shan, E.M. Vogel, R. M. Wallace. K. Cho.  Appl. Phys., 108, 123711 (2010).

5. 100. A. N. Simonov, P.A. Pyrjaev, B. L. Moroz , V. I. Bukhtiyarov, V. N. Parmon. Electrocatal. 3. p.119–131 (2012)

6. 101. J. K. Nørskov, F. Abild-Pedersen. Nature, 461, 1223 (2009)

7. 164. A. E.Galashev, V.A. Polukhin. Physics of the Solid State, 55, 2250 (2013).

8. 181. H.-Y. Song, X.-W. Zha. Commun Theor. Phys. (Beijing, China), 54, 143 (2010)

9. 182. Y. Shibuta, J.A. Elliott. Chem. Phys. Lett., 472, 200 (2009)

10. 184. A.H.Castro Neto, F.Guinea, N.M.R.Peres, K.S.Novoselov, A.K. Geim. Rev.  Mod. Phys., 81, 109 (2009)

11. 185. K.S.Novoselov, A.K.Geim. S.V.Morozov, D.Jiang, M.I.Katsnelson, I.V. Grigorieva, S.V.Dubonos, A.A. Firsov. Nature, 438, 197(2005)

12. 186. Y. H. Chui, G. Grochola, I.K. Snook, S.P. Russo. Phys. Rev., B75, 033404 (2007)

13. 187. F.R. Negreiros, E.A. Soares, V.E. De Carvalho. Phys. Rev., 76, 205429 (2007)

14. 188. J. V. Goloven'ko, Yu.Ya. Gafner, S.L. Gafner, L.V. Redel'. Fizika Metallov i Metallovedenie, 114, 1041 (2013) [ФММ, 114, 1041(2013)]

15. 9. В.А. Полухин, Н.А.Ватолин. Моделирование разупорядоченных и  наноструктурированных фаз.  Изд-во УрО РАН, Екатеринбург, 2011. С.461