# ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНОГО МАРГАРИТА

# Л.В.  Мельчакова,  Л.П.  Огородова,  М.Ф.  Вигасина

# Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет,

# Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ. E-mail: lmelchak@geol.msu.ru

Экспериментально изучен природный образец диоктаэдрической хрупкой слюды – маргарита состава Ca1.00Na0.10Mg0.02Al3.89Fe3+0.01Si2.03Ti0.01O10(ОН)1.74F0.26 (Южный Урал, Россия). Проведены термическое (дериватограф Q-1500 D) и ИК-спектроскопическое (ИК-фурье спектрометр ФСМ-1201) его исследования. Термохимическое изучение выполнено на теплопроводящем микрокалориметре Кальве “Setaram”(Франция). Энтальпия образования маргарита определена методом расплавной калориметрии растворения. Эксперименты проводили методом «сброса» образцов массой 4-6 мг от комнатной температуры (Т=298.15 К) в расплав состава 2PbO.B2O3 при Т=973 К и измеряли суммарную функцию, включающую теплоту растворения маргарита при этой температуре и его приращение энтальпии - [Ho(973 К)-Ho(298.15 К) +(раств.Ho(973 K). Методом «сброса» измерены приращения энтальпии минерала при Т=438, 508, 565, 631, 667, 737, 833, и 973 К. Калибровку прибора осуществляли также сбросом эталонных веществ: платины (в экспериментах по растворению) и корунда (-Al2O3 (при измерении теплосодержаний), необходимые термохимические данные для них заимствовали из [1]. По полученным экспериментальным и необходимым термохимическим данным для составляющих компонентов рассчитаны величины стандартных энтальпий образования маргарита теоретического состава CaAl2[Al2Si2O10](ОН)2 из оксидов (ΔfHoox(298.15 K)=-156(11 кДж/моль) и элементов (ΔfHoel(298.15 K)=-6250(12 кДж/моль). С использованием экспериментальных данных по приращениям энтальпии в интервале 298.15-973 К и справочных данных [1] по Сор(298.15 К)=323.4 Дж/К.моль для маргарита рассчитаны уравнения температурных зависимостей теплоемкости и теплосодержаний маргарита Cop=472.41+22.48.10-3.Т-138.42.105.Т-2 Дж/К.моль и Но(Т)-Но(298.15 К)=472.41.Т+11.24.10-3.Т2+138.42.105.Т-1–188275 Дж/моль. Полученные данные могут быть использованы для оценки физико-химических условий процессов минералообразования с участием маргарита.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Robie R.A., Hemingway B.S. U.S. Geol. Surv. Bull. 2131 (1995) 461.