ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОСИЛАНОВЫХ ДЕНДРИМЕРОВ ВЫСОКИХ ГЕНЕРАЦИЙ С КОНЦЕВЫМИ ЭТИЛЕНОКСИДНЫМИ ГРУППАМИ

Сологубов С.С.1, Маркин А.В.1, Смирнова Н.Н.1,

Новожилова Н.А.2, Музафаров А.М.2

1 ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

E-mail: s.slg90@gmail.com

2 ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Россия, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70.

E-mail: aziz@ispm.ru

К новому и актуальному направлению современной химической науки относятся исследования синтеза, свойств и применения дендримеров, представляющих собой сверхразветвлённые каскадные полимеры регулярного строения - «макромолекулярные нанообъекты» [1, 2]. Дендримеры одновременно сочетают в себе свойства макромолекулы и частицы, обладают хорошей растворимостью и низкой вязкостью в растворах. Разработанные методы химической модификации внешнего поверхностного слоя позволяют управлять свойствами дендримеров в широких пределах.

Актуальным направлением является накопление точных термодинамических характеристик с целью получения практически важных зависимостей термодинамических свойств дендримеров от их состава.

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии определены температурные зависимости теплоёмкостей карбосилановых дендримеров шестой генерации с концевыми этиленоксидными группами: G–6(1EtOx)256 и G–6(3EtOx)256 в области 6-580 K; термодинамические характеристики расстеклования и стеклообразного состояния, фазовых аномалий и высокотемпературного перехода.

Исследуемые образцы дендримеров были синтезированы в Институте синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (г. Москва). Состав и структура исследуемых образцов подтверждены методами элементного анализа и ЯМР 1Н-спектроскопии. Для дендримеров было выделено в пределе повторяющееся условное звено с целью расчёта термодинамических свойств на моль этого звена и выявления наиболее общих зависимостей их от состава и структуры дендримеров.

Было установлено, что характер изменения теплоёмкости тот же, что и для серии изученных нами ранее карбосилановых дендримеров высоких генераций с различными концевыми функциональными группами. В изученной области на кривых  проявляются расстеклование, фазовые аномалии и высокотемпературное релаксационное превращение. Однако проявление этих превращений имеет некоторые особенности, связанные с природой концевых групп. Следует отметить, что все термодинамические характеристики изученных объектов воспроизводились при повторных измерениях теплоёмкости.

По полученным экспериментальным данным были рассчитаны стандартные термодинамические функции: теплоёмкость , энтальпия , энтропия  и функция Гиббса  для различных физических состояний изученных дендримеров в области от T → 0 до 580 K.

Был проведён сравнительный анализ температур стеклования, термодинамических свойств, в частности, остаточных («нулевых») энтропий дендримеров, изученных в настоящей работе и ранее. В качестве примера отметим, что температура расстеклования и термодинамические свойства дендримеров в большей степени зависят от природы внешнего слоя, чем от номера генерации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (задание № 4.1275.2014/К).

ЛИТЕРАТУРА

1. А.М. Музафаров, Н.Г. Василенко, Е.А. Татаринова и др. Высокомолекулярные соединения. Серия C 53 (2011) 1217.

2. А.В. Быстрова, Е.В. Паршина, Е.А. Татаринова и др. Российские нанотехнологии 2 (2007) 83.