АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А., Чернов А.И.,

Минина Н.А., Соболь Н.Л.

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 49

E-mail: pokrasin@gmail.com

Работоспособность оборудования, используемого в энергетическом (обычном и ядерном), нефтехимическом и других производствах, зависит от гарантированной надежности материалов и изделий, которые находятся под воздействием механических и температурных нагрузок, влияния окружающей и агрессивных сред. Использование в энергомашиностроительной отрасли  новых перспективных материалов, в частности, материалов, предназначенных для работы в условиях активных зон реакторов на быстрых нейтронах, предполагает всестороннее исследование их теплофизических и механических свойств. Одним из перспективных методов оценки физико-механических параметров и структуры материалов являются акустические методы. В связи с развитием вычислительных средств стало возможным получение более информативных параметров акустической информации, прямо или косвенно связанной со свойствами материалов.

Объектами данного исследования являлись стали, широко используемые в энергетическом машиностроении.

Измерения акустических параметров (скорость и коэффициент затухания ультразвука) проводились на коротких (50–70 мм) проволочных (диаметром 1,5 – 2,5мм) образцах в частотном диапазоне 300–320 кГц  на оригинальном акустическом комплексе. Комплекс и методика измерений описаны в работе [1].

В качестве акустической метки, определяющей измерительный участок образцов, использовался поперечный пропил глубиной ~0,4 диаметра. Предварительно при комнатной температуре эхо-импульсным методом [2] на проволочных образцах определялись значения акустических (скорость и коэффициент затухания) параметров в качестве реперных значений для привязки их температурных зависимостей. Полученные значения скорости звука представляют собой скорость ультразвука продольной волны, удовлетворяющую условию: λ>>d, где λ – длина звуковой волны,  d – диаметр стержня. Скорость звука в бесконечной среде может на 15–20 % отличаться  от полученных  результатов  для  проволочных образцов [3].

Для учета температурного линейного расширения образцов при расчете значений скорости и коэффициента затухания ультразвука были проведены предварительные исследования на высокоскоростном термическом дилатометре DL-1500-RH в том же температурном интервале при такой же скорости изменения температуры. Полученные в результате этих исследований опытные данные позволили рассчитать температурную зависимость плотности исследованных материалов. Плотность материалов при комнатной температуре определялась методом гидростатического взвешивания.

Опытные данные о скорости звука и плотности позволяют рассчитать по известному соотношению модуль Юнга E = ρc2, где ρ – плотность, с – скорость звука.

Погрешность измерения скорости ультразвука составляет 1 %, коэффициента затухания – 5 %, температурного расширения образца – 0,1 %.

Полученные результаты исследований обрабатывались методом наименьших квадратов, с целью получения аппроксимирующих уравнений в виде Y = A + Bt + Ct2 + ..., где Y – свойство, t – температура в 0С.  Коэффициенты аппроксимирующих уравнений представлены в таблице.

Коэффициенты аппроксимирующих уравнений

| Марка стали | Параметр | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 20 | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 5067.0 1.92 4.2∙10-2 7845.5 202.2 | –0.27 0.004 1.6∙10-3 –0.4 –0.04 | –1.0∙10-3 – 1.4∙10-6 –2.9∙10-4 –6.2∙10-5 |
| ЭК-173 | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4340.6 2.35 –0.03 8005.2 152.0 | -0.22 0.02 0.001 –0.33 –0.27 | –5.5∙10-4 –3.9∙10-5 9.8∙10-7 –0.3∙10-4 –2.9∙10-5 |
| ЭК-173-ИД | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4485.3 4.46 –0.03 7986.2 161.1 | –0.34 0.01 0.001 –0.46 –3.5∙10-2 | –4.2∙10-4 –3.1∙10-5 –3.9∙10-5 1.7∙10-5 –2.2∙10-5 |
| ЭК-181 | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4824.0 1.1 –0.05 7702.1 179.7 | –0.39 0.007 1.9∙10-3 –0.36 –0.04 | –8.7∙10-4 2.0∙10-5 –5.6∙10-7 1.1∙10-4 –4.5∙10-5 |
| Ди-82ш | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4841.8 8.44 –0.05 7750.6 179.5 | –1.46 0.012 1.6∙10-3 -0.38 -0.1 | – –3.2∙10-5 –3.3∙10-7 9.8∙10-5 – |
| ЧС-139 в диапазоне 20 – 800 0С * | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, %, Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4878.7 0.8 –0.05 7719.5 178.0 | –1.19 0.004 0.002 –0.45 –0.08 | 4.7∙10-5 –1.2∙10-5 –3.6∙10-7 1.2∙10-4 – |
| ЭП-912 | Скорость звука с, м/с Коэффициент затухания звука а, м-1 Относительное термическое расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4817.8 8.02 –0.05 8639.6 182.1 | –0.86 4.5∙10-4 1.75∙10-3 –0.43 –6.7∙10-2 | – 2.2∙10-6 – – – |

* Аппроксимация справедлива до температуры полиморфного превращения.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (проект № 14-08-00073а).

ЛИТЕРАТУРА

1. И.И. Новиков, В.В. Рощупкин, М.А. Покрасин, М.М. Ляховицкий, А.И. Чернов, А.Г. Пенкин, Н.Л. Соболь, А.Г. Кольцов.  Приборы. 3 (2012) 51.

2. Колесников А.Е. Ультразвуковые измерения. М.: Изд-во стандартов, 1970.

3. Физическая энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 4 1994.