МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ "СОСТАВ-ТЕМПЕРАТУРА" ДВОЙНЫХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЛАВОВ

Мощенская Е.Ю., Капорцев В.С., Слепушкин В.В.

# ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская 244, ФГБОУ ВПО (Самарский государственный технический университет(, химико-технологический факультет, кафедра аналитической и физической химии

e-mail: lmos@rambler.ru

Фазовая диаграмма «состав-температура» двухкомпонентного гетерогенного металлического сплава может быть представлена как зависимость температуры ликвидуса от состава сплава, т.е. может быть представлена следующим уравнением:

(1)

где Сi, Cj – содержание компонентов в сплаве в ат. %.

Данное выражение было использовано нами для нахождения температуры и состава эвтектики.

Рассмотрим предложенную модель построения фазовой диаграммы «состав-температура» двухкомпонентного гетерогенного сплава на примере системы Zr-Dy. Для каждой ветви ликвидуса уравнение (1) будет иметь вид:

для Zr:

(2)

и для Dy: 					(3).

Пересечение этих линий соответствует температуре и составу эвтектики. Решая систему двух уравнений (2)-(3) и наложив дополнительное условие:  (сумма концентраций в сплаве всегда равна 100%), можно определить состав и температуру эвтектики.

Параметры распределения a и b найдены методом математического моделирования. Разработан соответствующий алгоритм для их определения.

Алгоритм метода.

Шаг 1. Ввод данных: ti, , .

{Тi – температура плавления i-го компонента; (,) – координаты экспериментальных точек: состав в ат. % и соответствующая температура в ºC}

Шаг 2. Вычисление значения функции

Шаг 3. Вычисление коэффициента рассеивания

Шаг 4. Нахождение уравнения прямой регрессии d: Ax+By+C=0, сумма расстояний от которой до точек с координатами Mi (Ci, Ki) – минимальна:

Шаг 5. Определение параметров распределения a и b:

.

В табл. 1 представлены параметры a и b, рассчитанные по приведенному алгоритму в зависимости от выбора экспериментальных точек. Кроме того, здесь же приведена относительная погрешность по температуре, а также средняя ошибка аппроксимации , чтобы иметь общее суждение о качестве модели. При A до 5%, можно говорить о хорошем качестве модели. Данные параметры были использованы в дальнейших расчетах.

Таблица 1

Параметры распределения a и b в двухкомпонентном сплаве Zr-Dy для ветвей ликвидуса, соответствующих Zr и Dy, в зависимости от экспериментальных точек для расчета.

| Zr | x1 | x2 | x3 | x4 | a | b | ∆Т, % | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 80 | 90 | – | -0,0012 | 0,4088 | 1,23 | 0,73 |
|  | 50 | 60 | 80 | – | -0,0003 | 0,3653 | 0,83 | 0,48 |
|  | 50 | 60 | 70 | – | 0,0011 | 0,2887 | 0,61 | 0,41 |
|  | 70 | 80 | 90 | – | -0,0041 | 0,6564 | 10,93 | 3,06 |
|  | 60 | 70 | 80 | – | -0,0010 | 0,4233 | 3,23 | 0,96 |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | -0,0025 | 0,5234 | 6,12 | 1,71 |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | -0,0001 | 0,3568 | 0,84 | 0,48 |
| Dy | 60 | 70 | 80 | – | -0,0015 | 0,0023 | 0,36 | 0,14 |
|  | 70 | 80 | 90 | – | -0,0024 | 0,2963 | 1,71 | 0,48 |
|  | 60 | 80 | 90 | – | -0,0019 | 0,2538 | 0,76 | 0,22 |
|  | 60 | 70 | 90 | – | -0,0020 | 0,2633 | 1,02 | 0,28 |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | -0,0020 | 0,2592 | 0,74 | 0,23 |

В табл. 2 представлены состав и температура эвтектики двухкомпонентных металлических систем сплавов Zr-Dy, которые были найдены по уравнениям Шредера–Ле-Шателье [1] (данные об энтальпиях плавления для расчетов были взяты в справочнике [2]), по уравнению Кордеса [1], а также по предложенным уравнениям (2)-(3). Экспериментальные данные были взяты в справочнике [3]. Очевидно, что предложенный нами способ расчета дает наилучшие результаты.

Таблица 2

Состав и температура эвтектики двухкомпонентной металлической системы сплавов Zr-Dy (;;;)

| Использованные уравнения и экспериментальные данные | Zr, ат. % | te, ºC |
| --- | --- | --- |
| Расчет по уравнению Шредера–Ле-Шателье | 33,62 | 836,17 |
| Погрешность, абс.по составу, относит.по температуре | 9,68 | 34,67 |
| Расчет по уравнению Кордеса | 85,0 | 838,9 |
| Погрешность, абс.по составу, относит.по температуре | 41,7 | 34,46 |
| Расчет по уравнениям (2)-(3) | 42,71 | 1279,1 |
| Погрешность, абс.по составу, относит.по температуре | 0,59 | 0,07 |
| Экспериментальные данные [3] | 43,3 | 1280 |

Построение кривой ликвидуса можно осуществить по уравнениям (2)-(3) – рис.1, с использованием результатов, представленных в табл.3. В этом случае можно построить всю фазовую диаграмму «состав-температура» - рис.1.

Таблица 3

Расчет точек кривой ликвидуса двухкомпонентных металлических систем сплавов Zr-Dy (;;;)

| Zr, ат. % | Температура ликвидуса, tl, ºC |
| --- | --- |
|  | Данные справочника [3] | Расчет по ур-ю Шредера–Ле-Шателье | Относительная погрешность, % | Расчет по уравнениям (2)-(3) | Относительная погрешность, % |
| 0 | 1412 | 1412 | 0 | 1412 | – | 0 |
| 10 | 1400 | 1213,57 | 13,32 | 1397,97 | – | 0,14 |
| 20 | 1375 | 1040,63 | 24,32 | 1375,78 | – | 0,06 |
| 30 | 1340 | 887,57 | 33,76 | 1342,77 | – | 0,21 |
| 40 | 1294 | 927,83 | 28,3 | 1295,18 | – | 0,09 |
| 43,3 | 1280 | 974,87 | 23,84 | 1275,4 | 1287,82 | 0,36/0,61 |
| 50 | 1380 | 1070,37 | 22,44 |  | 1380,52 | 0,04 |
| 60 | 1497 | 1214,66 | 18,86 |  | 1500,24 | 0,22 |
| 70 | 1603 | 1363,24 | 14,96 | – | 1603,66 | 0,04 |
| 80 | 1710 | 1518,21 | 11,22 | – | 1695,34 | 0,86 |
| 90 | 1798 | 1681,49 | 6,48 | – | 1778,39 | 1,09 |
| 100 | 1855 | 1855 | 0 | – | 1855 | 0 |
| Средняя ошибка аппроксимации, A | 16,46 | – | – | 0,14/0,41 |

Рис.1. Экспериментальная (─) и расчетная (●) линии ликвидуса для двухкомпонентной системы Zr-Dy, полученные по уравнениям (2)-(3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Получены новые уравнения для расчета состава и температуры эвтектики, уравнения для построения кривой ликвидуса системы сплавов.

- Разработан алгоритм для определения параметров математической модели фазовой диаграммы.

ЛИТЕРАТУРА

- Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического анализа // — М.: «Наука», 1976. — 504 с.

- John A. Dean Lange's Handbook Of Chemistry. Fifteenth Edition. McGRAW-HILL, INC.1999 ISBN 0-07-016384-7.

- Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. Том I // — М.: Металлургиздат, 1961. – 608 с.