ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КОМПЛЕКСОВ – ПРЕКУРСОРОВ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МАНГАНИТОВ РЗЭ

Коротеев П.С., Ефимов Н.Н., Рюмин М.А.,  Кирдянкин Д.И.,

Доброхотова Ж.В., Новоторцев В.М.

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,

Россия, 119991 Москва, ГСП-1 Ленинский пр. 31

ryumin@igic.ras.ru

Задача разработки  методов синтеза  оксидных материалов на основе переходных металлов и  РЗЭ  составляет важное направление современного материаловедения. Методы получения компактных сложнооксидных материалов можно разделить на собственно керамические и методы с использованием прекурсоров. В последнее время получение порошков сложных оксидов проводится с использованием прекурсоров - как в виде твердых растворов, так и в виде механических смесей различных соединений. Однако использование гетерометаллических полиядерных карбоксилатных комплексов, содержащих атомы различных металлов в разном соотношении, является более перспективным.

Получение и исследование 3d-4f-гетерометаллических комплексов, в частности, карбоксилатов – обширная и интенсивно развивающаяся область. Основным типом известных гетерометаллических 3d-4f-комплексов являются соединения, в которых ионы различных металлов связаны посредством различных полидентатных органических лигандов. В то же время, гетерометаллические карбоксилаты, содержащие переходный металл в металлоорганическом фрагменте, сравнительно мало изучены; были исследованы, в основном, производные ферроцена [1]. Ранее нами были получены и исследованы 3d-4f-карбоксилаты с различным соотношение Ln:Mn, содержащие фрагмент цимантрена. Большинство этих комплексов имеет биядерное строение [2-4] и  могут быть использованы как предшественники смешанных оксидов.

Целью настоящей работы являлось исследование возможности получения из остовных и полимерных цимантренкарбоксилатов РЗЭ (с соотношением Ln:Mn, равным 1:2) манганитов LnMn2O5 (Ln=Dy, Er) и исследование их магнитного поведения.

В качестве прекурсоров манганитов были использованы биядерные комплексы [Ln2(OOCCym)4(NO3)2(DME)2] (Ln=Dy (1), Er (2) Cym = (C5H4)Mn(CO)3,  DME = CH3OCH2CH2OCH3) и новые координационные полимеры [Ln(CymCOO)2(OAc)(MeOH)]n (Ln=Dy (3), Er (4)) (рис.1).

Низкотемпературное поведение биядерных комплексов рассмотрено на примере комплекса [Dy2(OOCCym)4(NO3)2(DME)2] (1), а координационных полимеров - на примере [Dy(CymCOO)2(OAc)(MeOH)]n (3). Методом адиабатической калориметрии получены зависимости Cp0(T). Отсутствие аномалий на Cp0(T) позволяет считать, что экспериментально фиксируемые фазовые и структурные превращения до начала разложения  отсутствуют (подтверждено методом РСА).

Рис. 1. Структура комплексов 1 и 2 (слева) и 3 и 4 (справа)

Методами ДСК и ТГА выполнено исследование твердофазного термолиза комплексов в потоке аргона и воздуха. Термическое разложение  исследуемых комплексов   носит стадийный характер.  Первая стадия как на воздухе, так и в инертной атмосфере отвечает удалению нейтрального лиганда.  В случае координационных полимеров отмечается образование термически стабильного интермедиата в температурном интервале шириной ≈100 ° С.

На рис. 2 представлены результаты исследования термолиза комплексов Er в потоке воздуха. При термолизе в потоке воздуха выше 285 ºС наблюдается достаточно быстрая убыль массы, сопровождающаяся значительными экзотермическими эффектами. Окончание процессов разложения по кривым ТГА и ДСК отвечает температуре 400-450 ºС.

Рис. 2. Кривые ТГА и ДСК в потоке воздуха комплексов: 2 (а) и 4 (б)

В настоящей работе в препаративных количествах были получены продукты твердофазного термолиза   эрбий- и диспрозийсодержащих комплексов - LnMn2O5 (2′ и 4′; 1′ и 3′, номер образца манганита соответствует номеру исходного прекурсора).

Был  проведен препаративный термолиз на воздухе (скорость нагрева 3   °/мин до 900 °С, с последующим термостатированием при данной температуре в течение 12 часов) двух эрбийсодержащих комплексов 2 и 4. В результате термолиза  комплексов 2 и 4 были получены образцы ErMn2O5. Параметры решетки основной фазы образцов ErMn2O5 (2′ и 4′) и размеры кристаллитов отличались незначительно, тогда как  для образцов DyMn2O5 (1′ и 3′) различия в объеме элементарной ячейки и размерах кристаллитов более значимы.

Магнитные измерения проводились на PPMS-9, получены температурные зависимости намагниченности в постоянном поле (100 и 5000 Э),  в динамическом режиме, а также полевая зависимость при температуре 4 К.

Температурная зависимость статической магнитной восприимчивости образцов ErMn2O5 в магнитных полях напряженностью Н = 5 кЭ и 100 Э имеет вид, характерный для парамагнитных систем (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости χ(Т)и 1/χ(Т)            Рис. 4. Полевая зависимость                                              ErMn2O5 в поле   Н = 100 Э.                   намагниченности при температуре

На вставке производная χ(Т) по            Т = 4 К. На вставке: сверху-слева –

температуре (в условных единицах).    область магнитных полей Н = ± 5 кЭ;

снизу-справа - область магнитных

полей Н = ± 50 Э.

На первой производной магнитной восприимчивости по температуре обнаружен максимум при Т = 8 К, указывающий на возможное появление магнитного упорядочения в системе. Полевые зависимости намагниченности, измеренные при температуре Т = 4 K, имеют вид, характерный для метамагнетиков (рис. 4). Исследования в режиме динамической магнитной восприимчивости в нулевом внешнем магнитном поле (НDC= 0 Э) (на частотах 0.1, 1, 2, 5, 10 кГц, амплитуда модуляции переменного магнитного поля   HАС = 1 Э) подтверждают наличие магнитного перехода с появлением дальнего магнитного порядка в интервале температур Т = 6-12 К. При температуре Т = 30 К происходит переход в сегнетоэлектрическое состояние, приводящий к смещению ионов кислорода в цепочках Mn−О−Mn.

Температурные зависимости статической магнитной восприимчивости обоих образцов DyMn2O5 в  магнитных полях напряженностью Н = 5 кЭ и 100 Э имеют вид, характерный для парамагнитных систем при температурах Т > 20 K. При более низких температурах наблюдается изменение хода зависимости χ(Т), свидетельствующее о наличии перехода в магнитоупорядоченное состояние (рис. 5).

Рис. 5 – Зависимости χ(Т) и 1/χ(Т) образца DyMn2O5 (3′) (слева) и DyMn2O5 (1′) (справа) в магнитном поле Н = 100 Э. Линия – теоретическая кривая (аппроксимация з. Кюри-Вейса). На вставках производная χ(Т) по температуре (в условных единицах).

Следует отметить, что на зависимостях χ(Т) в полях как Н = 5 кЭ, так Н = 100 Э спад производной магнитной восприимчивости по температуре в случае DyMn2O5 (3′) отмечается в более широком интервале температур относительно аналогичной зависимости для DyMn2O5 (1′). Такое «уширение» может быть связанно с большей размерной  однородностью образца 3′. Полевые зависимости намагниченности, измеренные при температуре Т = 4 K, также имеют вид, характерный для метамагнетиков. Отмечено различие в величине коэрцитивной силы образцов 3′ и 1′,  которое может быть обусловлено различными размерами кристаллитов. Исследования в режиме динамической магнитной восприимчивости в нулевом внешнем магнитном поле (НDC= 0 Э) подтверждают наличие магнитного перехода с появлением дальнего магнитного порядка в интервале температур Т ~ 10 К.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-13-00938)

ЛИТЕРАТУРА

1. P.S. Koroteev, Zh.V. Dobrokhotova, N.N. Efimov, A.B. Ilyukhin, V.M. Novotortsev, Russian Journal of Coordination Chemistry, 40 (2014) 496.

2. P.S. Koroteev, M.A. Kiskin, Zh.V. Dobrokhotova, A.S. Bogomyakov, N.N. Efimov, V.M. Novotortsev, Polyhedron,  30 (2011) 2523.

3.  P.S. Koroteev, Zh.V. Dobrokhotova, M.A. Kiskin, A.S. Lermontov, N.N. Efimov, A.S. Bogomyakov, A.V. Tyurin, M.A. Bykov, L.I. Demina, Yu.A. Velikodny, S.A. Kozyukhin, V.M. Novotortsev, Polyhedron, 43 (2012) 36.

4. P.S. Koroteev, Zh.V. Dobrokhotova, A.B. Ilyukhin, N.N. Efimov, D.I. Kirdyankin, A.V. Tyurin, Yu.A. Velikodny, M.L. Kovba, V.M. Novotortsev, Polyhedron, 65 (2013) 110