ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ

В СИСТЕМЕ ZnMoO4 - MoO3

Мешалкин А.Б., Каплун А.Б., Солодовников С.Ф., Шлегель В.Н.

Институт теплофизики СО РАН, Россия, 630090, Новосибирск,

пр. ак. Лаврентьева, 1,  E-mail:kaplun@itp.nsc.ru

Институт неорганической химии СО РАН, Россия, 630090,

Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 3

Молибдаты двухвалентных металлов (Zn, Pb и др.) привлекают внимание как перспективные материалы для различных научных и технических нужд.

Система оксид цинка – оксид молибдена исследовалась многократно различными методами [1, 2]. Из приведенного в этих работах обзора литературы, видно, что данные разных авторов о температурах плавления соединений, существующих в данной системе, и эвтектиках между ними, противоречивы и нуждаются в уточнении.

Измерения были проведены нами на 19 образцах в области составов от 48 до 100 % мол. MoO3. Исследования фазовых превращений системы проводилось на экспериментальной установке, в которой совмещены вибрационный метод фазового анализа [3] и метод термического анализа. Образцы массой 100…150 граммов синтезировались из исходных реактивов (оксида цинка и оксида молибдена марки ХЧ), предварительно высушенных в течение суток при температуре 150…200 С. В измерительной ячейке использовался платиновый тигель диаметром 45 мм и высотой 50 мм. Высота расплава составляла ~ 30 мм. Для предотвращения ликвационных эффектов образец после плавления перемешивался путем барботажа воздухом.

Измерение температуры образца осуществлялось платинородий - платиновой термопарой в платиновом чехле, погруженной в расплав на глубину ~ 20 мм. Термограммы нагрева снимались при скорости нагревания образца 5 С в минуту.

Погрешность определения температуры ликвидуса и температуры плавления соединений вибрационным методом составляла (2…3) С [3]. Измерительные платинородий–платиновые термопары были проградуированы в Новосибирском Институте метрологии. При необходимости производилось извлечение образовавшихся в процессе опытов кристаллов для последующей идентификации методом рентгеноструктурного анализа. Результаты измерений приведены на рисунке.

Как видно из рисунка, данные о температуре перитектического плавления соединения ZnMoO4 (1008 С), а также образуемой им эвтектики с MoO3 составом 76,6 % мол. МоО3 и температурой плавления 712 С, достаточно хорошо совпадают с данными работ, приведенными в [1].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 10-08-00253.

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы молибдат цинка – оксид молибдена. 1- данные получены методом ВФА 2 – данные получены методом ТА

ЛИТЕРАТУРА

- Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов: Справочник. Вып. 5. Двойные системы. Ч. 4. Л.: Наука, 1988.

- М.В. Мохосоев, Ж.Г. Базарова. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I-IV групп. Отв. ред. Ф.П.Алексеев. М.: Наука, 1990.

- А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин // ТВТ 48 (2010) 553.