Изучение высокотемпературной фазовой

диаграммы хлорида натрия

*Гавашели Ю.О., Савинцев А.П.

Кабардино-Балкарский государственный университет,

Россия, 360004, Нальчик, ул. Чернышевского 173

*E-mail:yu-pakhunova@mail.ru

Анализ теплофизических явлений, которые возникают в случае облучения материалов ультракороткими лазерными импульсами, можно проводить на основе высокотемпературных фазовых диаграмм. Так рассмотрены, например, тепловые процессы, индуцированные воздействием фемтосекундных лазерных импульсов на алюминий [1] и золото [2].

В представленной работе проведено построение и последующее изучение высокотемпературной фазовой диаграммы хлорида натрия.

Для построения фазовой диаграммы необходима информация о критических параметрах исследуемого материала: pк – критическом давлении, Tк – критической температуре, к – критической плотности и Vк – критическом мольном объеме. При этом: к =  /Vк, где   – молярная масса вещества.

В литературе приводятся обширные данные по критическим параметрам ряда металлов [3] и соединений [4], но немного надежной информации о критических параметрах хлористого натрия. В качестве примера можно привести сведения из [5].

Нами была построена высокотемпературная фазовая диаграмма на базе набора критических параметров [6]:

Tк  = 4700 К,   pк  =  136 MПа,  Vк  = 0.108 м3/кмоль, к  = 540 кг/м3.     (1)

Значения критических параметров (1) находятся в той же области, что и критические  параметры других материалов [3].

Построение было выполнено в соответствие с физическими характеристиками и тепловыми параметрами различных фаз хлорида натрия, которые определялись согласно данным, указанным в [4, 7-10].

В качестве опорных точек использовалась плотность кристаллов при нормальном атмосферном давлении  2165 кг/м3  [4] и плотность жидкого хлорида натрия при температуре плавления для нормального атмосферного давления 1516 кг/м3 [10]. Эти данные позволяют вычертить на фазовой диаграмме кривую плавления и изменения плотности кристалла с температурой.

Для построения бинодали и спинодали на фазовой диаграмме проводился анализ решений уравнения Ван-дер-Ваальса [11] (определялось, в частности, бин  – положение бинодали и сп  – положение спинодали) для ряда выбранных температур.

Расчет для набора критических параметров (1), с помощью полученных нами параметров уравнения Ван-дер-Ваальса (а = 4.92·106 Па·м3/кмоль2, 
b = 36.6 10-3 м3/кмоль), позволяет уверенно вычислить значения бин. Однако определение сп требует длительных расчетов по достаточно сложной схеме с учетом правила Максвелла [11].

Согласно правилу Максвелла, если точка, отражающая кривую сп (в области малых плотностей), для некоторой T может быть найдена напрямую, то сп, симметричная ей, на  фазовой диаграмме жидкость-газ (в области больших плотностей), построить не так просто, поскольку это значение в данной области соответствует значительно более высокой температуре.

Высокотемпературная фазовая диаграмма хлорида натрия позволяет рассмотреть быстропротекающие процессы, индуцированные воздействием на ионный кристалл ультракоротких лазерных импульсов, в том числе: фазовые переходы, интенсивное поглощении падающего лазерного излучения, прогрев решетки в поверхностном слое и др.

Работа поддержана в рамках базовой части госзадания Минобрнауки России КБГУ на 2014-2016 годы (проект 2014/54-2228).

ЛИТЕРАТУРА

1. Povarnitsyn V.E., Itina T.E., Khishchtnko K.V., Levashov P.R. // Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 195002.

2. Povarnitsyn V.E., Khishchtnko K.V., Levashov P.R. // Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 5120.

3. Канель Г.И., Разоренов С.А., Уткин А.В., Фортов В.Е. Ударно-волновые явления в конденсированных средах. Янус-К, М.,1996.

4. Таблицы физических величин. Атомиздат, М., 1976.

5. Вершинин Ю.Н. Электронно-тепловые и детонационные процессы при электрическом пробое твердых диэлектриков. Изд-во УрО РАН, Екатеринбург, 2000.

6. Савинцев А.П., Гавашели Ю.О. // Письма в ЖТФ. 37 (2011) 82.

7. Рабинович А.В., Хавин З.Я. Краткий справочник химика. Химия, М., 1978.

8. Воробьев А.А. Физические свойства ионных кристаллических диэлектриков. Кн. 1. Изд-во Томск. ун-та, Томск, 1960.

9. Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. Константы неорганических веществ: Дрофа, М., 2006.

10. Барабошкин А.Н. Электрокристаллизация из расплавленных солей. Наука, М., 1976.

11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч.1. ФИЗМАТЛИТ, М., 2002.