ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИТРОЙНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ИЗ МЕТАВАНАДАТОВ ЛИТИЯ, КАЛИЯ И БРОМИДА НАТРИЯ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ Li,Na,K||Br,VO3

Мамедова Н. А.-к., Губанова Т.В., Самсонова И.Н., Гаркушин И.К.

Самарский государственный технический университет, Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,  nurlana2007@gmail.com

Изучение многокомпонентных систем из солей щелочных металлов представляет интерес для использования в химической и металлургической промышленности, где применяются солевые смеси в качестве расплавленных электролитов и теплоносителей. Наибольшее значение для практического применения имеют эвтектические составы, так как позволяют достичь заданной температуры плавления, обладая при этом высокой удельной энтальпией плавления.

В качестве объекта исследования в работе выбрана взаимная система на основе галогенидов и ванадатов s1-элементов. Для экспериментального исследования выбрана ранее не изученная квазитройная система LiVO3-NaBr-KVO3, треугольник состава которого представлен на рис.1.

Рис. 1. Квазитройная система LiVO3-NaBr-KVO3

Квазитройная система LiVO3-NaBr-KVO3 исследована методом дифференциального термического анализа (ДТА) в интервале температур 350…800 оС. Температура измерялась при помощи платина -  платинородиевых  термопар, сигнал дифференциальной термопары усиливался фотоусилителем Ф-116. Кривые охлаждения регистрировались при помощи автоматического потенциометра КСП-4. Скорость охлаждения составляла 12…15 oC/мин, масса навесок - 0,2 г. Составы в исследованной системе выражены в мольных процентах. Исходные реактивы были предварительно прокалены. Метаванадат лития был синтезирован авторами по реакции:

Li2CO3 + V2O5 = 2LiVO3 + CO2.

Исходные порошкообразные реагенты, гомогенизированные в агатовой ступке, взятые в стехиометрическом соотношении, нагревались в платиновом тигле до температуры 580 oC и выдерживались при этой температуре в течение 6 часов. Температура синтеза определена исходя из данных [1] по системе Li2O–V2O5 и кривой ДТА нагревания стехиометрической смеси порошков Li2CO3 и V2O5. Контроль чистоты реактивов осуществлялся методом рентгенофазового анализа (РФА) на установке ДРОН-3.0, излучение CuK.

Данные по фазовым превращениям индивидуальных веществ взяты из [2, 3], все двухкомпонентные системы, входящие в квазитройную, были исследованы ранее в различных работах [4-6] и характеризуются эвтектическим типом плавления.

Планирование эксперимента в изученной системе проведено в соответствии с правилами проекционно-термографического метода (ПТГМ) [7]. Для экспериментального изучения методом ДТА в системе LiVO3-NaBr-KVO3 выбран и исследован политермический разрез AB (А – 15% LiVO3 + 85% KVO3; В – 15% NaBr + 85% KVO3, рис. 1, 2) в поле кристаллизации метаванадата калия.

Рис. 2. Т-х диаграмма политермического сечения АВ квазитройной системы LiVO3-NaBr-KVO3

Из диаграмм состояния политермического разреза определена проекция квазитройной эвтектической точки  на плоскости разреза и соотношение концентраций компонентов NaBr и LiVO3 в тройной эвтектике. Исследованием нонвариантного разреза (рис. 3), соединяющего вершину компонента КVO3 с проекцией трехкомпонентной эвтектики , определены состав и температура (384 oС) квазитройной эвтектической точки.

Рис. 3. T-x диаграмма нонвариантного разреза KVO3--E

Выявленный состав может использоваться в качестве электролита для химического источника тока.

Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ на 2014 год, код проекта 1285.

ЛИТЕРАТУРА

- А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос Ванадаты. Состав, синтез, структура, свойства. М.: Наука, 1988. - 272 с.

- Термические константы веществ // Под ред. Глушко В.П.. Вып. X. Ч. 1. М.: ВИНИТИ, 1981. – 300 с.

- Термические константы веществ // Под ред. Глушко В.П.. Вып. X, Ч. 2. М.: ВИНИТИ, 1981. – 441 с.

- Е.В. Золотухина, Т.В. Губанова, И.К. Гаркушин Трехкомпонентная взаимная система Li, K|| Br, VO3 // Журн. неорган. хим. 2013. Т. 58, № 7. С. 965–968.

- И.К. Гаркушин, Т.В. Губанова, А.С. Петров, Б.В. Анипченко Фазовые равновесия в системах с участием метаванадатов некоторых щелочных металлов. М.: «Машиностроение-1», 2005, 118 с.

- В.И. Посыпайко, Е.А. Алексеева и др. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. III Двойные системы с общим катионом. Справочник. – М.: Металлургия, 1979 – 204 с.

- Трунин А.С., Петрова Д.Г. Визуально-политермический метод. Куйбышев, 1977. 93 с. - Деп. в ВИНИТИ 20.02.78, № 584-78.