ТЕПЛО-ПНЕВМОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫПУЧИХ И ТВЕРДЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Балабанов П.В., Мищенко С.В.

ФГБОУ ВПО “Тамбовский государственный технический университет”, Россия, Тамбов, Советская, 106, pav-balabanov@yandex.ru

Дисперсные системы, в которых дисперсионная среда является твердой, а дисперсная фаза – газообразной, представлены большим разнообразием материалов. В качестве примера можно привести теплоизоляционные материалы, применяемые при строительстве (пенопласты, поролоны, минеральные ваты), насыпные слои зерновых и бобовых, пористую керамику, слои адсорбентов в технологических аппаратах, насыпные слои полимерных материалов в твердофазных процессах и т.д. Важными характеристиками таких материалов, используемыми в решении различного рода задач, являются теплопроводность и теплоемкость. Причем первая – существенно зависит от плотности, пористости и порозности исследуемого материала.

Применение известных методов теплофизического эксперимента, например методов стационарного теплового потока, рекомендованных ГОСТом для измерения теплопроводности строительных материалов, к сыпучим, волокнистым и твердым пористым материалам позволяет получить информацию о так называемых эффективных значениях теплопроводности при некотором нормированном усилии поджатия материала. Однако при расчете ограждающих конструкций зданий и сооружений, при моделировании теплопереноса при сушке зерна, а также при решении большого количества других задач, такой информации оказывается недостаточно. Это подтверждается, например работами Киселева И.Я. [1],  Дворецкого С.И. [2], анализ которых позволяет сделать вывод о необходимости учета структуры материала, которая влияет на теплопроводность дисперсионной среды и газовой фазы, и особенностей эксплуатационных воздействий, например усилий поджатия, влияющих на структуру. При относительно невысоких температурах перенос теплоты в насыпных слоях или пористых материалах осуществляется теплопроводностью через материал дисперсионной среды (в сыпучих материалах через частицы и “поверхности их контакта”), а также конвекцией в порах и пространстве между частицами. Изменение структуры материала, например, вследствие сжатия или нагрева, приводит к изменению площади контакта зерен, объема твердой и газовой фазы, заполняющей пространство между частицами. Поэтому, на наш взгляд, актуальной задачей является комплексное экспериментальное исследование как эффективных теплофизических свойств (эффективной теплопроводности, объемной теплоемкости) дисперсных сред, так и теплопроводности дисперсионной среды, порозности и кажущейся плотности. Разработка метода, предназначенного для решения этой задачи, являлась целью этой работы.

Рассмотрим исследуемый зерненый или пористый материал 1, помещенный в герметичную измерительную ячейку, образованную тонкими медными пластинами 2, приведенными в тепловой контакт с плоскими нагревателями 5, к каждому из которых непрерывно подводят постоянное напряжение, причем значения этих напряжений не равны, то есть U1U2. Потери теплоты с противоположных исследуемому материалу поверхностей нагревателей уменьшаются за счет использования теплоизоляции и охранных нагревателей, которые на рисунке не показаны. В некоторый момент времени  от начала эксперимента в образце достигается квазистационарный тепловой режим, при котором поле температур остается подобным само себе, а скорость изменения температуры (при отсутствии фазовых превращений в образце) будет примерно постоянным (рис. 1). В этот момент времени уменьшают на заданную величину  объем газовой фазы материала, перемещая поршень 4 камеры 3, соединенной с измерительной ячейкой. В результате чего возрастает давление в камере 3 на величину . Продолжая нагрев образца до заданных температур, регистрируя

Рис. 1 Пояснение к методу определения теплофизических свойств

тепловые потоки ,  от нагревателей в слой теплоизоляции, измеряемые датчиками 6, а также температуры  и  медных пластин, специальной обработкой измерительной информации получают температурные зависимости  эффективной теплопроводности, теплопроводности твердой фазы, объемной и удельной теплоемкости, кажущейся плотности.

Рассмотрим краевую задачу теплопроводности в плоском слое исследуемого материала, толщина которого много меньше других линейных размеров, положив начало координат на его крайней левой поверхности, а конец – на крайней правой. Допустим, что перенос теплоты осуществляется теплопроводностью через материал дисперсионной среды и дисперсную газовую фазу. Если обозначить  - долю площади, занимаемой твердой фазой, через которую проходит тепловой поток от нагревателя, то соответствующая доля площади газовой фазы , а следовательно при отсутствии внутренних источников теплоты в исследуемом материале и постоянстве теплофизических свойств в некотором интервале температур опыта, можно записать задачу теплопроводности в виде

, , 		(1)

,                                                     (2)

,                                           (3)

,                                          (4)

где   - эффективная теплопроводность слоя исследуемого материала,  - порозность,  - удельная теплоемкость,   - плотность,  Т, Г – индексы, относящиеся к твердой и газовой фазам,  - удельный тепловой поток, проходящий через противоположные поверхности образца и определяемый по выражению    ,  - сопротивление, площадь и толщина,  - объемная теплоемкость, – изменение температуры за время , индексы м и н относятся к медной пластине и нагревателю соответственно.

Запишем задачу (1)-(4) в безразмерном виде

, , ,

, , ,

где , , , , .

Из решения этой задачи для стадии регулярного режима второго рода, получены выражения для определения искомых эффективных теплофизических характеристик

,                                             (5)

.            (6)

По измеренному перепаду давлений  определяют объем твердой фазы исследуемого материала

(7)

и кажущуюся плотность

,                                                 (8)

где  - атмосферное давление,  - объем, занимаемый исследуемым материалом и камеры 3,  - масса образца.

Теплопроводность дисперсионной среды вычисляют из выражения

,                                             (9)

где   - для волокнистых материалов определяется расчетом согласно [1], а для сыпучих материалов может быть измерена с использованием лазерного 3D сканера.

Разработанный метод применялся для исследования теплофизических свойств химических сорбентов, применяемых в средствах защиты органов дыхания. Погрешности определения теплофизических свойств, по нашим оценкам, не превышают 15%.

ЛИТЕРАТУРА

- Киселев, И. Я. Повышение точности определения теплофизических свойств теплоизоляционных строительных материалов с учетом их структуры и особенностей эксплуатационных воздействий: дис. … докт. техн. наук: 05.02.01 / Киселев Игорь Яковлевич – Москва, 2006. – 366 с.

- Дворецкий С. И. Основы математического моделирования и оптимизации процессов и систем очистки и регенерации воздуха. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 324 с.