ТЕПЛО-ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПЬЕЗОКЕРАМИК НИОБАТОВ НАТРИЯ Na1-xNbO3-x/2   ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ГаджиевГ.Г1.,  ОмаровЗ.М1., Абдуллаев Х.Х1., МагомедовМ-Р.М1., Резниченко Л.А 2.

1Учреждение Российской академии наук ДНЦ РАН, институт физики им. Х.И.Амирханова, Махачкала, Россия.

E-mail: Gadjiev@mail.ru

2НИИ Физики ЮФУ, Россия, Ростов-на-дону

Большинство пьезосегнетокерамик (сегнетокерамические материалы-СПМ) серийно выпускаемых в мире составляют многокомпонентные системы свинцовосодержащих сложных оксидов на основе твердых растворов цирконата-титаната свинца (ЦТС), где содержание свинца составляет более 60%. Экологические требования к этим пьезокерамикам делает необходимым исключение этого чрезвычайно токсичного оксида свинца из технологического процесса и изыскать новые пьезоэлектрические материалы по своим свойствам не уступающим ЦТС керамик.

Многолетний опыт разработки высокоэффективных СПС в НИИ физики Южного Федерального Университета (Ростов н/Д) позволил получать группу безсвинцовых материалов на основе ниобатов щелочных металлов (НЩМ), обладающих рядом уникальных свойств не реализуемых в ЦТС составах.

В отечественной и мировой литературе вообще отсутствуют экспериментальные данные по ТФС керамик на основе НЩМ, даже при комнатной температуре, не говоря уже в зависимости от температуры с охватом области фазовых переходов и критической точке(температура Кюри).

В данной работе представлены экспериментальные данные температурной зависимости (), температуропроводности (а), удельной теплоемкости при постоянном давлении (СР), коэффициента теплового расширения () безсвинцовых пьезо-сегнетокерамика  на основе ниобатов натрия Na1-xNbO3-x/2   (х=0; 0.04; 0.20) в интервале температур 300-800К.

Теплопроводность измерялась абсолютным компенсационным методом в стационарном режиме [1], температуропроводность flash методом на немецкой установке NETZSCH, теплоемкость на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 404 (NETZSCH), коэффициент теплового расширения (КТР) емкостно-дилатометрическим методом [2], разработанная в Институте физики ДНЦ РАН.

Методы получения керамик и их структура, пьезоэлектрические свойства исследованы достаточно[3-6].

Наблюдается четкая корреляция температурной зависимости исследованных параметров в областях структурных фазовых переходов.

Теплопроводность, температуропроводность в области температуры Кюри растет, как и теплоемкость, а КТР имеет минимум.

Tемпературная зависимость теплопроводности Na1-xNbO3-x/2

| T, K | , Втм-1К-1 NaNbO3, x=0 | а 106 м2/c х=0 | , Втм-1К-1 Na0.96NbO2.98 x=0.04 | а 106 м2/c х=0.04 | , Втм-1К-1 Na0.8Nb2.9, x=0.2 | а 106 м2/c х=0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 2.41 | 8.3 | 2.26 | 6.4 | 2.05 | 6.553 |
| 320 | 2.45 | 8.311 | 2.29 | 6.473 | 2.08 | 6.529 |
| 340 | 2.49 | 8.25 | 2.31 | 6.49 | 2.11 | 6.531 |
| 360 | 2.52 | 8.184 | 2.34 | 6.699 | 2.14 | 6.524 |
| 380 | 2.57 | 8.186 | 2.37 | 6.980 | 2.17 | 6.523 |
| 400 | 2.62 | 8.204 | 2.41 | 7.029 | 2.21 | 6.59 |
| 420 | 2.66 | 8.264 | 2.44 | 7.001 | 2.25 | 6.638 |
| 440 | 2.71 | 8.24 | 2.48 | 7.040 | 2.30 | 6.747 |
| 460 | 2.76 | 8.264 | 2.52 | 7.090 | 2.35 | 6.841 |
| 480 | 2.82 | 8.326 | 2.56 | 7.103 | 2.40 | 6.925 |
| 500 | 2.88 | 8.378 | 2.61 | 7.143 | 2.45 | 7.02 |
| 520 | 2.93 | 8.415 | 2.68 | 7.237 | 2.51 | 7.145 |
| 540 | 2.97 | 8.413 | 2.72 | 7.268 | 2.60 | 7.373 |
| 560 | 3.03 | 8.507 | 2.80 | 7.4 | 2.67 | 7.663 |
| 580 | 3.08 | 8.508 | 2.84 | 7.437 | 2.72 | 7.692 |
| 600 | 3.16 | 8.699 | 2.91 | 7.589 | 2.82 | 7.969 |
| 620 | 3.28 | 8.939 | 3.05 | 7.887 | 2.90 | 8.184 |
| 630 | 3.35 | 9.080 | 3.26 | 8.4 | 2.94 | 8.305 |
| 635 | 3.51 | 9.486 | 3.29 | 8.38 | 3.05 | 8.616 |
| 640 | 3.53. | 9.467 | 3.33 | 8.507 | 3.12 | 8.825 |
| 650 | 3.55 | 9.266 | 3.35 | 8.386 | 3.15 | 8.908 |
| 660 | 3.59 | 9.184 | 3.37 | 8.391 | 3.17 | 8.96 |
| 680 | 3.65 | 9.846 | 3.44 | 8.757 | 3.21 | 9.118 |
| 700 | 3.70 | 9.914 | 3.51 | 9.040 | 3.28 | 9.497 |
| 720 | 3.73 | 9.862 | 3.57 | 9.115 | 3.30 | 9.604 |
| 740 | 3.78 | 9.859 | 3.64 | 9.201 | 3.39 | 9.857 |
| 760 | 3.83 | 9.922 | 3.71 | 9.324 | 3.43 | 10.0 |
| 780 | 3.88 | 10.001 | 3.76 | 9.447 | 3.46 | 10.081 |
| 800 | 3.92 | 10.077 | 3.79 | 9.5 | 3.50 | 11.04 |

| Т, К | СР, Дж кг-1К-1 х=0 | СР, Дж кг-1К-1 х=0.04 х=0.04 | СР, Дж кг-1К-1 х=0.2 | Т, К |  106,К-1 х=0 |  106, К-1 х=0.04 |  106, К-1 х=0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 524.20 | 456.4 | 514.5 |  |  |  |  |
| 320 | 539.64 | 513.4 | 523.8 | 300 | 10.35 | 10.22 | 9.75 |
| 340 | 552.77 | 539.5 | 531.4 | 320 | 10.53 | 10.57 | 10.08 |
| 360 | 563.91 | 554.5 | 539.5 | 340 | 10.92 | 10.90 | 10.44 |
| 380 | 575.05 | 567.8 | 547.2 | 360 | 11.22 | 11.18 | 10.77 |
| 400 | 584.87 | 577.2 | 551.6 | 380 | 11.49 | 11.42 | 11.00 |
| 420 | 594.39 | 586.1 | 557.5 | 400 | 11.66 | 11.67 | 11.24 |
| 440 | 602.36 | 593.1 | 560.7 | 420 | 11.95 | 11.99 | 11.71 |
| 460 | 611.7 | 599.8 | 565.1 | 440 | 12.20 | 12.37 | 11.98 |
| 480 | 620.3 | 606.7 | 569.9 | 455 | 12.40 | 12.54 | 11.98 |
| 500 | 629.6 | 615.1 | 574.0 | 470 | 12.49 | 12.76 | 12.42 |
| 520 | 637.7 | 623.4 | 577.1 | 495 | 12.79 | 12.98 | 12.42 |
| 540 | 646.6 | 630.0 | 580.3 | 510 | 13.21 | 13.41 | 12.66 |
| 560 | 652.3 | 636.9 | 581.7 | 530 | 13.72 | 13.88 | 12.89 |
| 580 | 658.1 | 642.9 | 581.6 | 550 | 13.98 | 14.15 | 12.94 |
| 600 | 665.3 | 645.5 | 582.0 | 570 | 14.28 | 14.50 | 13.16 |
| 620 | 672.0 | 649.6 | 582.8 | 590 | 14.67 | 14.67 | 13.49 |
| 630 | 675.7 | 652.8 | 582.2 | 610 | 15.09 | 15.14 | 13.88 |
| 640 | 682.9 | 658.9 | 581.5 | 620 | 15.22 | 15.42 | 13.90 |
| 650 | 701.7 | 672.5 | 581.6 | 630 | 15.43 | 15.51 | 14.13 |
| 654 | 721.6 | 684.5 | 582.1 | 640 | 15.45 | 15.35 | 14.27 |
| 655 | 726.3 | 686 | 582.0 | 645 | 15.19 | 14.25 | 14.35 |
| 657 | 727.8 | 683 | 582.4 | 650 | 14.47 | 12.35 | 17.70 |
| 659 | 719.98 | 680 | 584.6 | 655 | 13.80 | 14.58 | 14.61 |
| 660 | 715.9 | 679.0 | 583.8 | 665 | 13.59 | 16.20 | 13.17 |
| 662 | 706.3 | 671 | 584.6 | 675 | 15.35 | 16.48 | 14.11 |
| 664 | 697.9 | 656.3 | 596.8 | 685 | 15.83 | 17.08 | 15.16 |
| 666 | 690.0 | 651 | 610.0 | 700 | 16.28 | 17.61 | 15.46 |
| 668 | 684.4 | 649.6 | 588.9 | 720 | 16.83 | 18.14 | 15.62 |
| 670 | 680.6 | 650 | 580.2 | 740 | 17.36 | 18.44 | 15.82 |
| 680 | 679.0 | 661 | 574.6 | 750 | 17.58 | 18.42 | 15.94 |
| 700 | 683.5 | 653.4 | 568.0 | 760 | 17.83 | 18.40 | 16.07 |
| 710 | 686.2 | 666.0 | 566.3 | 770 | 18.05 | 18.21 | 16.26 |
| 720 | 692.7 | 659.3 | 565.1 | 780 | 18.16 |  | 16.38 |
| 740 | 702.2 | 666.0 | 562.0 | 790 | 18.48 |  | 16.52 |
| 760 | 707.0 | 669.7 | 564.0 | 800 | 18.87 |  | 16.08 |
| 780 | 710.5 | 669.0 | 564.5 |  |  |  |  |
| 800 | 712.5 | 669.0 | 564.0 |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

- Магомедов Я.Б.,  Гаджиев Г.Г  Прибор для исследования теплопроводности  твердых тел и их расплавов.   Теплофиз. Выс. Темп. 1990. Т. 28. №1, С.185.

- Магомедов М-Р.М.  Автоматизированная установка для измерения коэффициента линейного расширения.   Приб. и техн. эксп-та. 2007. №4, С.431.

- А.Я.Данцигер и др. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология, аспекты дизайна пьезоэлектрических материалов. МП “Книга“, 2002. Т.1.-408С. Т.2.-365С.

- А.Г.Лучанинов. Пьезоэлектрический эффект в неполярных гетерогенных сегнетоэлектрических материалах.  Монография. Волгоград. 2002. 277С.

- О.Ю.Кравченко, Л.А.Резниченко, Г.Г.Гаджиев, З.М.Омаров, Свойства керамики Na Li NbO   Неорган. Мат. 2008, Т.44, №10. С.1265-1280.

- Г.Г.Гаджиев, З.М.Омаров, Х.Х.Абдуллаев, Л.А.Резниченко, Температурная зависимость теплоемкости и теплопроводности ниобатов натрия и серебра. Сб. Тр. Межд. Конф. “Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах” Махачкала, 2009. С.170-172.