ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МИШЕНИ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ

Новиков И.И.

Ермишкин В.А., Кудрявцев Е.М., Минина Н.А.

1ИМЕТ РАН, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, minina@imet.ac.ru

2ФИАН РАН, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 53, kudriavt@sci.lebedev.ru

При изучении температуропроводности была использована эллипсовидная мишень, изготовленная из медной фольги толщиной 50 мкм. Контур мишени описывается уравнением эллипса:

+                                                            (1)

Мишень крепилась с помощью клея к бумаге, натянутой на металлическую рамку. Рамка монтировалась в специальную установку, которая позволяла прицельно направлять лазерный луч на поверхность мишени [1, 2]. Лазерный импульс мощностью 10Вт и длительностью 0,3 с попадал в один из фокусов мишени. Фотометрический анализ видеозаписи, на которой была отснята поверхность мишени в течение всего эксперимента, включая некоторое время до лазерного воздействия, зафиксировал апериодические колебания величины площади под спектральной кривой излучения мишени, возбужденные воздействием лазера. Эти площади в условных единицах выражают энергии излучения. Лазерный луч, направленный по нормали к поверхности мишени в один из ее  фокусов, передает ей механический импульс, который вызывает ее смещение в направлении его действия. Поверхность мишени, на которую попал лазерный импульс, прогибается так, что ее слой, обращенный к лазеру, оказывается под действием напряжений сжатия, тогда как другая его поверхность становится растянутой. После выключения лазера, упругие силы, возникающие в мишени при изгибе, вызывают ее обратное движение, но по инерции она проходит равновесное положение и при дальнейшем движении приобретает обратную кривизну, при которой знак напряжений, действующих на обеих поверхностях, меняется на обратный. Этот процесс многократно повторяется, что и приводит к возникновению механических поперечных колебаний, которые действуют наряду с колебаниями теплового поля, вызываемыми многократными отражениями теплового поля, возбужденного локальным разогревом мишени энергией лазерного импульса, которое было рассмотрено нами ранее [1]. Между этими колебательными процессами возникает взаимодействие, так как, с одной стороны, характер напряжений изменяет процесс излучения света поверхностью мишени, а с другой, - при механических колебаниях происходит диссипация упругой энергии, повышающая энергию ее теплового поля. На рис.1 показано изменение энергии, излучаемой фрагментом 0,254×0,254 мм2 геометрического центра поверхностью мишени, за первые 50 с после выключения лазера.

Рис.1. Колебания энергии излучения геометрического центра поверхности мишени в первые 50 с процесса колебаний.

В [1] было показано, что энергия излучения  в физических единицах может быть выражена формулой:

(2)

где: С - размерная константа для исследуемого материала, Es - удельная энергия излучения в условных единицах. Для меди С = 0,375. Удельная энергия материала  излучающего тела может быть определена по энергии излучения  по формуле:

=                                                                       (3)

Учитывая, что энергия фрагмента материала мишени при комнатной температуре равна его тепловой энергии, которой он обладает при комнатной температуре, т. е. Q = cmTk из формулы (3) можно получить значение новой размерной константы (C/A), воспользовавшись измерениями: Еs при комнатной температуре для достаточного числа фрагментов поверхности мишени и усреднив ее значение. Это и было сделано по результатам 7 измерений. Полученное значение константы равно (C/A) = 0,375. Воспользовавшись данными, представленными на рис. 1 для фрагмента мишени площадью 2,54×2,54 мм2, расположенного в ее центре, были получены значения внутренней энергии этого фрагмента в исходном и в нагруженном напряжением сжатия и растяжения состояниях. Данные этих измерений приведены в таблице №1. С их помощью были определены стрелы прогиба мишени в крайних положениях, которые соответствуют моментам достижения максимальных напряжений сжатия и растяжения в ее поверхностном слое, доступном наблюдению. Схема оценки величины стрелы прогиба, которую получает мишень в результате воздействия лазерного импульса, показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема определения стрелы прогиба мишени  при лазерном воздействии

Из анализа схемы была получена формула для оценки стрелы прогиба f , которую можно записать в виде:

.                                                       (3)

Величину действующих напряжений на  наблюдаемой поверхности мишени  определяли по формуле, полученной из уравнения:

=,                                                         (4)

где: Еσ - удельная энергия материала мишени под нагрузкой, Ео - удельная энергия материала мишени в исходном состоянии, Е - нормальный модуль материала мишени. Выражение для оценки радиуса кривизны ρ получали из равенства двух формул для определения деформации пластины при изгибе [3]:

,                                                                (5)

где: δ - толщина мишени.

Таким образом, воздействие единичного лазерного импульса на эллипсовидную мишень из медной фольги толщиной 50 мкм приводит к возникновению не только колебаний температурного поля, но и  возбуждению в ней механических поперечных колебаний со стрелой прогиба ~1 мм.

Таблица №1. Результаты определения стрелы прогиба (f) мишени при лазерном воздействии

| № | Положение мишени | Е, Дж | ∆Е, Дж | σ, кг/мм2 | ρ, см. | f, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нейтральное | 0,3291 | - | 0 | ∞ | 0 |
| 2 | выпуклое | 0,3311 | 0,00199 | 22,28 | 28 | 0,922 |
| 3 | вогнутое | 0,3264 | 0,00267 | 25,83 | 24,2 | 1,063 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 14-08-00417а, 14-08-00981а).

ВЫВОДЫ:

- В результате анализа механических колебаний, возбужденных в эллипсовидной мишени из медной фольги воздействием единичного лазерного импульса с помощью ФАСИ были получены оценки значения стрелы прогиба мишени при ее выпуклом и вогнутом положениях.

- Установлено, что между температурными и механическими колебаниями происходит взаимодействие как вследствие рассеяния упругой энергии при механических колебаниях, так и в результате изменений энергии теплового поля, вызывающих изменения амплитуды напряжений и нормального модуля.

ЛИТЕРАТУРА

- Новиков И.И., Ермишкин В.А., Кудрявцев Е.М., Минина Н.А. Колебания теплового поля в эллиптической мишени, возбуждаемые лазерным импульсом. Казань. 2014. Труды настоящей конференции.

- Новиков И.И., Ермишкин В.А., Кудрявцев Е.И., Минина Н.А. Изучение температуропроводности методом фотометрического анализа излучения от мишени после лазерного воздействия. Казань. 2014. Труды настоящей конференции.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.:Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 1999. 589с.