ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУТОРНЫХ СОСТАВОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лугуев С.М.1, Лугуева Н.В.1, Соколов В.В.2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Россия, Махачкала, ул. Ярагского 94а, E-mail: luguev.if@ mail.ru

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

Полуторные составы халькогенов редкоземельных  металлов, кристаллизующиеся   в структуре типа  фосфида тория, – перспективные материалы для практического применения. Уникальные оптические, магнитные, акустические свойства этих материалов  позволяют использовать их в качестве окон технических устройств, работающих в ИК области спектра, и элементов лазерных, электрооптических, пьезоэлектрических устройств. В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования коэффициента теплопроводности ряда соединений Ln2X3 (Ln – La, Pr, Gd, Dy; X – S, Te) в интервале температур 80-400 К.

Исследованные образцы представляли собой кристаллы, полученные из расплава предварительно синтезированных соединений  соответствующих составов протягиванием контейнера с веществом через индуктор в атмосфере паров халькогена. По данным рентгеновских измерений они имели кубическую структуру типа Th3P4.  Измерения теплопроводности выполнены абсолютным стационарным методом, основанном на создании линейного теплового потока через исследуемый образец. Погрешность определения коэффициента теплопроводности составляла 2-4 % в зависимости от области температур.

В результате проведенных исследований получены достоверные данные о коэффициенте теплопроводности, определены механизмы теплопереноса в образцах, а в кристаллах, содержащих ионы редкоземельных металлов, с нескомпенсированным полным моментом, определены особенности теплопереноса, обусловленные рассеянием фононов на парамагнитных ионах.

Анализ экспериментальных данных показал, что в кристаллах исследованных соединений определющим механизмом теплопереноса являются колебания кристаллической решетки.

В образцах La2X3 и Gd2X3 в высокотемпературной области измерений наблюдается участие электромагнитного излучения в переносе тепла. В кристаллах, в которых элементами кристаллической решетки являются ионы редкоземельных металлов, с нескомпенсированным полным моментом, экспериментальное выделение вклада фотонов в теплоперенос затрудняется вследствие сильного рассеяния фононов на расщепленных кристаллическим полем уровнях парамагнитных ионов. Проведен анализ изменения коэффициента теплопроводности исследованных кристаллов в зависимости от атомных весов редкоземельного металла и халькогена.