ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОСИЛАНОВЫХ ДЕНДРИМЕРОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

Маркин А.В., Смирнова Н.Н., Сологубов С.С., Самосудова Я.С.

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

E-mail: markin@calorimetry-center.ru

Обладая наноразмерной «архитектурно-регулярной» структурой, дендримеры относятся к соединениям нового поколения с потенциально ценными свойствами. Современные технологии немыслимы без термодинамических и теплофизических расчетов оптимизации и поиска эффективных путей процессов с участием новых материалов. Очевидно, что весьма актуальной является задача накопления точных термодинамических величин для соединений данного класса, а также получения наиболее общих практически важных зависимостей типа «термодинамическое свойство  состав».

Исследуемые образцы дендримеров (более 18 соединений) были синтезированы и охарактеризованы с точки зрения их состава и структуры в Институте синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (г. Москва), научная группа академика А.М. Музафарова.

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии определены температурные зависимости теплоёмкостей карбосилановых дендримеров с третьей по девятую генераций с различными концевыми функциональными группами в области 6-(350-650) K; термодинамические характеристики расстеклования и стеклообразного состояния, фазовых переходов и аномалий и высокотемпературного «наноразмерного» перехода. Следует отдельно отметить, что все термодинамические характеристики изученных объектов воспроизводились при повторных измерениях теплоёмкости.

По полученным экспериментальным данным были рассчитаны стандартные термодинамические функции: теплоёмкость , энтальпия , энтропия  и функция Гиббса  для различных физических состояний изученных дендримеров в области от T → 0 до (350-650) K. Для всех изученных дендримеров было выделено в пределе повторяющееся условное звено с целью расчёта термодинамических свойств на моль этого звена и выявления наиболее общих зависимостей их от состава и структуры дендримеров.

Анализ комплекса полученных результатов позволил получить ряд важных фундаментальных закономерностей для данного класса соединений. Сравнение значений температуры расстеклования исследованных карбосилановых дендримеров позволяет однозначно рассматривать структуру и химическую природу внешнего слоя молекулярной структуры в качестве определяющего фактора значения Tgo. То есть температура расстеклования определяется природой концевых групп и, начиная с определенного номера генерации, не зависит от него. Именно расстеклование внешнего слоя обусловливает и возможность реализации подвижности элементов структуры ядра. Вопрос о влиянии подвижности элементов структуры самого ядра на температуру расстеклования пока остается открытым из-за отсутствия подходящих объектов для сравнения. Было установлено, что для изученных дендримеров одного гомологического ряда независимо от номера генерации имеет место приблизительно одно и то же значение конфигурационной энтропии, а также близкие значения увеличения теплоемкости при расстекловании ΔCpo(Tgo), рассчитанные на моль выделенного (в пределе повторяющегося) звена. Это обстоятельство еще раз подтверждает то, что термодинамические свойства дендримеров в большей степени определяются природой концевых групп и заместителей, нежели номером генерации. Также это может указывать на схожую упорядоченность их упаковок.

Для определения природы высокотемпературного перехода был логически выбран ряд дендримеров и изучены их свойства. Анализируя полученные данные, был сделан вывод о том, что на характер второго перехода существенное влияние оказывают особенности организации внешнего слоя дендримера. Обращает на себя внимание тот факт, что в менее плотном гомологическом ряду 3–3 такое превращение наблюдалось при переходе от шестой генерации к седьмой, а в более плотном – от четвертой к пятой. Накопленные факты свидетельствуют о том, что это явление, во-первых, носит общий характер, а, во-вторых – так или иначе связано с плотностью молекулярной структуры дендримера. На этом основании было сделано предположение о том, что обратимое гелеобразование дендримеров высоких генераций обусловлено формированием физической сетки, аналогичной сетке зацеплений классических полимерных систем.

Влияние свободного объема на теплоемкость и термодинамические функции было изучено при сопоставлении термодинамических характеристик карбосиланового дендримера ряда 3–3 G-7(Ph)(Bu)384 с соответствующими данными для карбосиланового дендримера седьмой генерации с концевыми бутильными группами G-7(Bu)512 ряда 4–3. Как и следовало ожидать, в случае более рыхлой упаковки (ряд 3–3) значения Cpo лежат выше, чем для дендримера более плотной упаковки (ряд 4–3). Различия в Cpoсущественно превышают экспериментальную погрешность ее определения и составляют в среднем 10%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (задание № 4.1275.2014/К).