ПЛОТНОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ, СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО РАСПЛАВА

СВИНЕЦ-ВИСМУТ

Филиппов В. В.1, Ягодин Д. А.1, Борисенко А. В.2, Попель П. С.3,

Шуняев К. Ю.1, Гельчинский Б. Р.1

1Институт металлургии УрО РАН, Россия, 620016, Екатеринбург,

ул. Амундсена, 101. E-mail: vvfilippov@mail.ru

2Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС РФ, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 9. E-mail: 712988@mail.ru

3Уральский государственный педагогический университет, Россия, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26. E-mail: pspopel@mail.ru

Эвтектический расплав свинец–висмут – перспективный теплоноситель для ядерных энергетических установок на быстрых нейтронах. Привлекательными особенностями этого сплава являются высокая плотность, позволяющая усилить естественным образом защиту окружающей среды от радиоактивных излучений, и более высокая химическая инертность, по сравнению с натриевым теплоносителем. Многие теплофизические характеристики эвтектического расплава свинец–висмут достаточно хорошо изучены. Однако значительное расхождение между полученными результатами, а иногда и очень ограниченный температурный интервал измерений требуют новых точных измерений с целью получения достоверных данных о температурной зависимости теплофизических свойств в широком диапазоне температур.

В данной работе были измерены плотность, вязкость, скорость ультразвука и электросопротивление эвтектического расплава свинец–висмут в интервале от эвтектической температуры до 1400 К.

Плотность сплавов была определена с помощью γ-метода. Установка и метод измерения плотности были подробно описаны в работе [1]. В основе метода лежит известная формула ослабления потока γ-квантов образцом плотности d:

I=BI0exp(−μdl),						(1)

где I0, I - интенсивности пучка γ-квантов до и после образца, соответственно; l - длина пути γ-квантов в образце; μ - массовый коэффициент ослабления, который зависит от химического состава образца и энергии γ-кванта, и B - фактор накопления, зависящий от геометрии установки. Точность определения плотности не превышает 1.0 %.

Кинематическая вязкость ν была измерена методом затухающих крутильных колебаний. Расчет ν проведен численным решением уравнения [2]

f(ν)=Re(L)+δ2πIm(L)−2Iδτ−δ0τ0=0,				(2)

L=−2νmβJ2βJ1β+4πdR2k2ν2n=1∞thϑnH2μn2ϑn3,				(3)

где Re(L) и Im(L) – действительная и мнимая части функции трения; I – момент инерции подвесной системы; δ и τ – декремент затухания и период колебаний подвесной системы с расплавом; δ0, τ0 – декремент затухания и период колебаний подвесной системы без расплава; m, R и H – масса, радиус и высота образца; J1 и J2 – бесселевы функции I рода 1-го и 2-го порядков соответственно; β=Rδ+2πiτν; k=δτ+2πiτ; i=−1; μn – характерные числа, определяемые из уравнения J1μnR=0; ϑn2=μn2−βR2. Точность определения вязкости составляет около 2.5 %.

Скорость распространения ультразвука υs измерена импульсно-фазовым методом. Он основан на прямых измерениях длины волны λ и частоты f звука и последующем расчете скорости его распространения по формуле

υs=λf.							(4)

Детали установки и метод измерения скорости звука в жидких сплавах описаны в работе. [3]. Точность измерения υs оценивается в ± 0.3%.

Удельное электросопротивление ρ сплавов измерено методом вращающегося магнитного поля. Наиболее полное теоретическое обоснование данного метода дано А. Р. Регелем [4]. Уравнение для расчета электросопротивления цилиндрических образцов радиуса R и высотой H имеет вид:

ρ=KI2HR4ϕ,							(5)

где K – константа прибора, определяемая по металлам с известным удельным электрическим сопротивлением, I – сила тока в катушке статора создающего вращающееся магнитное поле, φ – угол поворота образца. Точность определения электросопротивления составляет около 3%.

Температурные зависимости плотности, динамической вязкости, скорости ультразвука и удельного электросопротивления эвтектического расплава свинец–висмут приведены на рис. 1-4. На рисунках представлены для сравнения результаты, приведенные в обзоре [5], а также данные более поздних работ [6-9]. Отклонение наших данных для всех исследованных свойств от результатов, приведенных в обзоре [5], не превышает заявленных погрешностей на всем исследованном интервале температур.

Рис. 1. Температурная зависимость плотности эвтектического расплава Pb-Bi.

Рис. 2. Температурная зависимость кинематической вязкости эвтектического расплава Pb-Bi.

Рис. 3. Температурная зависимость скорости ультразвука в эвтектическом расплаве Pb-Bi.

Рис. 4. Температурная зависимость удельного электросопротивления эвтектического расплава Pb-Bi.

На температурной зависимости скорости ультразвука и удельного электросопротивления обнаружена аномалия вблизи эвтектической температуры. Температура данной аномалии Tа определялась как точка, ниже которой температурные производные скорости ультразвука и удельного электросопротивления отклоняются от постоянных значений. Наблюдаемую аномалию мы связываем с образованием группировок из атомов висмута, связанных направленными ковалентными связями, при низких температурах. Увеличение температуры приводит к разрушению данных группировок.

Полученные данные по плотности, динамической вязкости, скорости ультразвука и удельного электросопротивления эвтектического расплава свинец–висмут можно рекомендовать в качестве справочных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-01126-а).

ЛИТЕРАТУРА

1. G. Sivkov, D. Yagodin, P. Popel, et al. Mater. Sci. Eng. A. 449–451 (2007) 578.

2. Е.Г. Швидковский. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов. М.: Гостехиздат, 1955.

3. В.В. Филиппов. Расплавы. 2 (2013) 54.

4. А.Р. Регель. Журн. технич. физики. 18 (1948) 1511.

5. V. Sobolev. J. Nucl. Mater. 362 (2007) 235.

6. S.V. Stankus, R.A. Khairulin, A.G. Mozgovoy, et al. J. Phys.: Conf. Ser. 98 (2008) 062017.

7. I. Kaban,W. Hoyer, Yu. Plevachuk and V. Sklyarchuk. J.Phys.: Condens. Matter 16 (2004) 6335.

8. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth. J. Nucl. Mater. 373 (2008) 335.

9. R. Kazys, A. Voleisis, R. Sliteris et al. IEEE Sensors J. 6 (2006) 1134.