температурная зависимость теплоемкости и ктр новых конструкционных сталей

Гаджиев Г.Г.1, Омаров З.М.1, Магомедов М-Р.М1, Амирова А.А.1

1 Учреждение Российской академии наук ДНЦ РАН, институт физики им. Х.И.Амирханова, Махачкала e-mail: Gadjiev@mail.ru

В соответствии со стратегией развития атомной энергетики России преобладающую роль будут играть ядерные реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями, что предусматривает значительное повышение требований к их надежной и безопасной эксплуатации при различных режимах тепловой нагрузки. Это потребовало создания новых конструкционных материалов для реакторов на быстрых нейтронах, работающих в зоне высоких температур и радиоционных доз. В ВНИИНМ им. А.А.Бочвара были разработаны подобные стали аустенитного и ферритно-мартенситного классов и высоконикелиевые сплавы для оболочек ТВЭлов и чехлов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

ЭК-173 нержавеющая сталь аустенитного класса. Используется для пружин фиксации топливных элементов в оболочке ТВЭлов ядерных реакторов на быстрых нейтронах. ЧС-68 – сталь аустенитного класса для оболочек ядерных реакторов на быстрых нейтронах, способных работать в зоне высоких температур и радиации. ЭП-450 – сталь ферритно-мартенситного класса. Используется для кассет ТВЭлов.

В данной работе представлены экспериментальные данные температурной зависимости теплоемкости (Ср) и коэффициента теплового линейнго расширения – КТР новых конструкцмонныых сталей ЭК-173, ЭП-450, ЧС-68 в интервале температур 300-1000К.

Опытные данные о теплофизических свойствах вышеперечисленных сталей и сплавов обрабатывались методом наименьших квадратов апроксимирующими уравнениями в виде полиномов по целым степеням абсолютной температуры. По этим уравнениям были рассчитаны значения коэффициента линейного термического расширения, удельной теплоемкости конструкционных материалов в температурном интервале 300-1100 К с шагом 10К.

Теплоемкость измерялась на дифференциальном сканирующем калориметре DSC404F1 немецкой фирмы NETZSCH, КТР – емкостно дилатометрическим методом. Погрешность измерения в исследованном интервале температур 3%, на обеих установках.

Теплоемккость всех сталей с температурой растет почти линейно от  320К до 640К.

Выше этой температуры наблюдается интенсивный рост теплоемкости (в диапазоне 20 градусов) с ее максимумом и дальнейшим ее уменьшением. В этой области видимо происходит некоторый фазовый переход. Это подтвверждается и поведением температурной зависимости КТР.

Работа выполнена при финансовой помощи гранта РФФИ №14-08-00156.