АТОМИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕКОВ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ДИОКСИДЕ УРАНА

Писарев В.В., Стариков С.В.

Объединенный институт высоких температур РАН, Россия, 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 13 стр. 2.

E-mail: pisarevvv@gmail.com

В работе предложена модель для атомистического описания двухтемпературной релаксации в треках тяжёлых ионов в диоксиде урана. В предлагаемой модели ионная подсистема описывается методом классической молекулярной динамики, а электронные возбуждения описываются уравнением теплопроводности, которое численно решается на сетке. Взаимодействие между ячейкой атомистического моделирования и ячейкой для решения уравнения теплопроводности реализовано в рамках подхода Даффи-Резерфорда [1]. Передача энергии между электронной и ионной подсистемами осуществляется через пространственно неоднородный термостат, параметры которого зависят от локальной электронной температуры. В дополнение к модели Даффи-Резерфорда введены эффекты, вызываемые неоднородностью электронного давления [2].

Для молекулярно-динамического (МД) моделирования диоксида урана использовался потенциал взаимодействия MOX-07 [3]. Рассматривался режим электронного торможения иона, когда ион передает энергию премущественно в электронную подсистему материала. Воздействие быстрого тяжёлого иона имитировалось заданием начального профиля элекронной температуры, затем в МД моделировании исследовалась релаксация этого профиля. Показано, что в объёме диоксида урана образование треков происходит за счет плавления и рекристаллизации вещества в области около траектории иона. Трек представляет собой область повышенной концентрации дефектов. Площадь зоны расплава линейно зависит от энерговклада, что позволяет оценить пороговый энерговклад для формирования трека величиной 20 кэВ/нм, что согласуется с литературными данными [4].

При пролёте иона вблизи поверхности трек может образовываться за счёт деформации поверхности на нанометровом масштабе. Показано, что в этом случае существенную роль в модификации поверхности играют эффекты электронного давления, таким образом, микроскопический механизм образования приповерхностного трека схож с лазерной абляцией.

ЛИТЕРАТУРА

1. D.M. Duffy, A.M. Rutherford. J. Phys.: Condens. Matter. 19 (2007) 016207.

2. G.E. Norman, S.V. Starikov, V.V. Stegailov et al. Contrib. Plasma Phys. 53 (2013) 129.

3. С. Поташников, А. Боярченков, К. Некрасов, А. Купряжкин. Альтернативная энергетика и экология. 2007. № 8. С. 43.

4. Hj. Matzke, P.G. Lucuta, T. Wiss. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 167 (2000) 920.