ВЯЗКОСТЬ РАСПЛАВОВ Fe-B-Si

Шишмарин А.И., Бельтюков А.Л., Ладьянов В.И.

Физико-технический институт, Россия, 426000 Ижевск, Кирова 132. shishg@mail.ru

Вязкость является важным физико-химическим свойством металлических расплавов и одним из основных технологических параметров в металлургических процессах с их участием. Поскольку промышленные сплавы являются многокомпонентными, исследование их вязкости, особенно при высоких температурах, с варьированием состава сплава затруднительно. В связи с этим для расчета вязкости используют различные модели (например, [1]). Однако построение моделей и проверка их адекватности невозможны без получения надежных данных по вязкости модельных сплавов. Применительно к расплавам аморфообразующей системы Fe-Si-B измерение температурных и концентрационных зависимостей вязкости имеет принципиальный характер, так как, с одной стороны, вязкость оказывает существенное влияние на стеклообразующую способность расплавов [2], а с другой позволяет провести анализ межатомных взаимодействий в них [3].

В данной работе обобщены результаты исследований кинематической вязкости жидких тернарных сплавов Fe-B-Si с содержанием железа 70 ат.% и более. Представленные экспериментальные данные частично опубликованы в работах [4,5].

Вязкость расплавов определяли методом затухающих крутильных колебаний цилиндрического тигля с расплавом на автоматизированной установке [6]. Измерения проводили в атмосфере очищенного гелия в цилиндрических тиглях из Al2O3. Чтобы исключить неконтролируемое влияние на процесс измерения оксидной пленки, образующейся на поверхности сплава [7], в тигель поверх образца помещали крышку. Крышка в ходе эксперимента плотно прилегала к верхней границе расплава и двигалась вместе с ним при совершении крутильных колебаний, т. е. являлась второй торцевой поверхностью. Общая относительная погрешность измерения вязкости не превышала 4 % при погрешности в единичном эксперименте 2 %.

Типичные температурные зависимости вязкости исследованных тернарных жидких сплавов Fe-Si-B приведены на рис. 1. При этом температурные зависимости вязкости расплавов Fe-B-Si с содержанием бора до 20 ат.%, полученные в режимах нагрева и последующего охлаждения, совпадают (гистерезис вязкости отсутствует) и удовлетворительно описываются уравнением Аррениуса. На политермах вязкости жидких сплавов Fe-B-Si с содержанием бора более 20 ат.% в режиме нагрева наблюдается резкое изменение вязкости вблизи определенных температур и в ряде случаев гистерезис вязкости при последующем охлаждении.

По температурным зависимостям были определены значения вязкости расплавов при фиксированных температурах и построены концентрационные зависимости вязкости квазибинарных систем Fe70Si30-Fe70B30, Fe80Si20-Fe80B20 и

Fe90Si10-Fe90B10 (рис. 2). Из рисунка видно, что значения вязкости расплавов квазибинарных систем Fe70Si30-Fe70B30 и Fe80Si20-Fe80B20 при замене атомов кремния атомами бора монотонно возрастают.

На концентрационных зависимостях вязкости квазибинарной системы Fe90Si10-Fe90B10 при замене в расплавах атомов кремния атомами бора значения вязкости в пределах погрешности эксперимента не изменяются.

Имеющиеся данные о структуре жидких сплавов системы Fe-B-Si, полученные методами рентгенодифракционного анализа [8] и молекулярной динамики [9,10], свидетельствуют об их микронеоднородном строении с образованием атомных микрогруппировок различного химического состава, в частности, микрогруппировок, состоящих из атомов железа и бора и микрогруппировок из атомов железа и кремния. При этом в [9] показано, что для атомов Si и B наблюдается тенденция к взаимному отталкиванию, т. е. атомы Si и B имеют в ближайшем окружении только атомы Fe и не образуют связей Si-B. Опираясь на отсутствие особенностей на концентрационных зависимостях вязкости квазибинарных систем FeSi-FeB и результаты исследования структуры [8-10], можно полагать, что в расплавах системы Fe-B-Si сохраняются микрогруппировки, существующие в этих интервалах концентраций в жидких сплавах Fe-B и Fe-Si [11]. Изменение концентрации бора и кремния при фиксированном содержании железа сопровождается изменением объемной доли микрогруппировок каждого типа.

Резкие изменения значений на политермах вязкости жидких сплавов Fe-B-Si с содержанием бора более 20 %, по-видимому, обусловлены структурным превращением в расплаве (изменением типа ближнего упорядочения), подобным тому, что ранее наблюдалось для жидких сплавов Fe-B [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Dragana Živcović. Metall. Mater. Trans. B 39B (2008) 395.

2. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото. Аморфные металлы. Металлургия, Москва, 1987.

3. V.V. Konashkov, V.S. Tsepelev, V.Ya. Belozerov, and Yu.N. Starodubtsev. Steel in Translation 42 (2012) 679.

4. A.L. Bel’tyukov, V.I. Lad’yanov, A.I. Shishmarin, S.G. Menshikova. J. Non-Cryst. Solids 401 (2014) 245.

5. А.Л. Бельтюков, В.И. Ладьянов, А.И.Шишмарин. Расплавы № 3 (2012) 30.

6. A.L. Bel’tyukov, V.I. Lad’yanov. Instrum. Exp. Tech. 51 (2008) 304.

7. Н.В. Олянина, А.Л. Бельтюков, О.Ю. Гончаров, В.И. Ладьянов. Расплавы №2 (2012) 83.

8. О.И. Слуховский, Т.М. Христенко и др. Металлофизика и новейшие технологии 30 (2008) 971.

9. J.Y. Qin, T.K. Gu, L. Yang, X.F. Bian. Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 201909-1.

10. B.S. Dong, S.X. Zhou, J.Y. Qin, S.P. Pan, Z.B. Li. Progress in Natural Science: Mater. Inter. 23 (2013) 216.

11. Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. Денисов, С.В. Качин. Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов. УрО РАН, Екатеринбург, 2003.

12. В.И. Ладьянов, А.Л. Бельтюков, А.И. Шишмарин. Расплавы №4 (2005) 34.

# Text boxes

90 ат.% Fe

10

9

8

6

4

2

0

8

6

7

B, ат.%

Рис. 2. Концентрационные зависимости вязкости расплавов квазибинарных систем Fe70Si30-Fe70B30 [4] (▲), Fe80Si20-Fe80B20 [4,5] (●) и Fe90Si10-Fe90B10 (■) при температуре 1600(C.

(, 10-7 м2/с

9

20

16

12

8

4

0

80 ат.% Fe

7

11

25

15

5

70 ат.% Fe

5.0

10.0

7.5

Рис. 1. Типичные температурные зависимости вязкости расплавов системы Fe-Si-B: нагрев (●), охлаждение (○).

(,10-7 м2/с

(,10-7 м2/с

t, (C

Fe90Si7B3

Fe90Si3B7

Fe90Si1B9

12.5

7.5

15.0

10.0

20.0

15.0

Fe70Si15B15

10.0

15.0

10.0

Fe70Si5B25

Fe70B30

10.0

Fe80Si3B17

Fe80Si7B13

Fe80Si10B10

15.0

10.0

20.0

15.0

10.0

15.0

1500

1300

1100

10.0

5.0

10.0

5.0