ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ АБЛЯЦИЯ МЕТАЛЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Струлева Е.В., Ашитков С.И., Ситников Д.С., Комаров П.С.,             Овчинников А.В., Агранат М.Б.

Объединённый институт высоких температур РАН, Россия, 125412, Москва, ул. Ижорская, д.13, стр.2; e-mail: struleva.evgenia@yandex.ru

В результате воздействия фемтосекундных лазерных импульсов (ФЛИ) на конденсированные среды возникает комплекс качественно новых явлений. Нагрев металла ультракороткими лазерными импульсами с длительностью τp меньшей или соизмеримой с характерным временем нагрева решетки τi~10-12 с приводит к возникновению уникального двухтемпературного состояния вещества. При воздействии таких импульсов на ряд металлов при определенных параметрах лазерного излучения температура электронов Te может достигать значений ~104 К, в то время как температура решетки Ti будет ниже температуры плавления Tm. Быстрый нагрев и неравновесное объемное плавление поверхностного слоя сопровождаются акустическими явлениями: зарождением волн сжатия и разрежения, формированием ударной волны, возникновением мощных растягивающих напряжений и абляцией нанослоя [2]. При этом механизмы, ведущие к удалению вещества,  до сих пор остаются предметом обсуждения. Данные о порогах абляции, объеме удаляемого вещества, динамике разлета слоя имеют важное значение для построения физических моделей металлов в двухтемпературном состоянии. Также в настоящее время важной задачей остаётся разработка новых методов диагностики процессов, протекающих в поверхностных слоях вещества в нанометрическом пространственном и пикосекундном временном диапазонах, характерных для фемтосекундного лазерного воздействия.

Процесс абляции металла под действием лазерного импульса фемтосекундного диапазона оказался особенно актуальным в последнее десятилетие благодаря активному использованию ультракоротких импульсов в лазерной технологии прецизионной обработки. В настоящее время фемтосекундная лазерная абляция является не только важным инструментом фундаментальных исследований неравновесных процессов в конденсированных средах, но и обладает широкой областью практического применения. Расширяющаяся область применений лазерных технологий прецизионной обработки ставят задачи по поиску путей резкого улучшения качества обработки и уменьшению глубины дефектного слоя. В данном направлении одним из наиболее перспективных считается применение фемтосекундных лазеров.

В настоящей работе был проведён комплекс экспериментальных исследований фемтосекундной лазерной абляции для ряда переходных и благородных металлов (Ni, Fe, Ta, Au). В экспериментах в качестве источника была использована фемтосекундная хром-форстеритовая лазерная система инфракрасного диапазона спектра излучения (1240 нм, 90 мДж, 80 фс, 10 Гц; ОИВТ, Россия). С помощью интерферометрической схемы измерений были измерены абляционные пороги, исследована морфология поверхности и динамика разлёта слоя методом возбуждение - зондирование («pump – probe») с пространственным разрешением в плоскости мишени  2 мкм, временным разрешением ~ 10-13 c,  точностью измерения величины смещения до 2-3 нм [3].

Измеренные значения порогов абляции составили: для золота Fa = 0,87 ± 0,26 Дж/см2, для железа Fa = 0,18 ± 0,06 Дж/см2, для никеля Fa = 0,27 ± 0,06 Дж/см2, для тантала Fa = 0,31 ± 0,08 Дж/см2. Форма кратеров абляции на поверхности образцов Au и Ni при различной плотности энергии нагревающих импульсов приведена на рисунке 1. Зависимость изменения глубины кратеров от плотности энергии ФЛИ показана на рисунке 2.

Рисунок 1 – Профили кратеров при различном превышении плотности энергии лазерного импульса над порогом абляции: a) образец Au, F0/Fa = 1,4 и 6; б) образец Ni, F0/Fa = 1,4 и 5.3

а)

а)

б)

Рисунок 2 – Зависимость глубины кратеров D от превышения плотности энергии нагревающего импульса над пороговым значением F0/Fa для мишени из золота и никеля

Проведено исследование динамики разлета поверхностного слоя при абляции никеля в пикосекундном временном интервале (рисунок 3).

Рисунок 3 – Зависимость изменения скорости движения абляционного слоя от времени для Ni при F = 1,1Fa

Максимальная скорость движения поверхности ≈ 0,8 км/с достигается в течение первых нескольких пикосекунд после окончания действия лазерного импульса. Ускорение на данных временах возникает под действием растягивающих напряжений p−, образующихся при разгрузке изохорически нагретого поверхностного слоя. Далее скорость уменьшается вследствие сопротивления вещества растяжению. В случае превышения порога абляции  на больших временах t> 10-10 с наблюдается инерционный разлет абляционного слоя с примерно постоянной скоростью, зависящей от величины F.

При растяжении расплава в случае превышения p− прочности конденсированной фазы σc в расплаве возникает нуклеация, приводящая к нарушению его сплошности и разрыву (отколу). Оценка величины σc для никеля по декременту скорости Δν вблизи абляционного порога (рисунок 3) дает значение 6-7 ГПа.

ЛИТЕРАТУРА

1. С.И. Анисимов, Б.Л. Капелиович, Т.Л. Перельман, «Электронная эмиссия с поверхности металлов под действием ультракоротких лазерных импульсов», ЖЭТФ, 66, 776, 1974.

2. N.A. Inogamov, Y.V. Petrov, V.A. Khokhlov, S.I. Anisimov, V.V. Zhakhovsky,  S.I. Ashitkov, P.S. Komarov, M.B. Agranat, V.E. Fortov, K.P.Migdal, D.K. Il’nitskii, and Yu.N. Émirov   «The effect of an ultrashort laser pulse on metals: Two-temperature relaxation, foaming of the melt, and freezing of the disintegrating nanofoam» J. Opt. Tech., 81, 233, 2014

3. Д.С. Ситников, П.С. Комаров, А.В. Овчинников, С.И. Ашитков, «Фемтосекундная фурье-интерферометрия неидеальной плазмы», ЖТФ, 79, 75, 2009