о вязкости расплавов на основе Co, Ni и Fe с различной склонностью к объемной аморфизации

Ладьянов В.И., Стерхова И.В., Камаева Л.В.

1Физико-технический институт УрО РАН, Россия, Ижевск, ул. Кирова, 132

las@ftiudm.ru

Объемная аморфизация металлических расплавов в настоящее время является наиболее перспективным способом получения массивных материалов толщиной более 1 мм с высоким уровнем свойств, обусловленных их особой структурой [1, 2]. Одним из способов получения объемных аморфных сплавов (ОАС) является закалка из жидкого состояния, реализуемая при этом скорость охлаждения составляет ~ 1 – 103 K/c, а толщина аморфного слоя может достигать нескольких см [2]. В последнее время все большее внимание уделяется поиску новых составов объемных аморфных сплавов на основе Fe, Ni и Co и повышению их стеклообразующей способности. Одним из перспективных направлений повышения стеклообразующей способности является подход, основанный на оптимизации технологических параметров их получения, в частности, температуры и времени выдержки расплава перед охлаждением. Это обусловлено зависимостью структурного состояния и свойств жидкой фазы от ее предыстории, которые в той или иной степени наследуется при затвердевании. Поэтому большое значение для выбора условий получения ОАС представляет детальное исследование структурно-чувствительных, теплофизических свойств их расплавов, в частности вязкости.

В связи с этим в работе проведены исследования температурных и временных зависимостей вязкости расплавов Co65,5Fe6,5Si18B10, Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8, Fe50Cr15Mo14C15B6, проявляющих различную склонность к объемной аморфизации.

Исследованные в работе сплавы Co65,5Fe6,5Si18B10, Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8, Fe50Cr15Mo14C15B6 проявляют различную склонность к объемной аморфизации и имеют составы, выбор которых основывается на различных подходах. Сплав на основе кобальта характеризуется составом близким к эвтектическому и проявляет высокую склонность к аморфизации в условиях сверхбыстрой закалки (~ 106K/c). Состав сплава Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 был предложен Ковнеристым Ю.К. с сотрудниками [3, 4] на основании использования идеи эвтектического взаимодействия фаз-стеклообразователей. Для сплава Fe50Cr15Mo14C15B6 состав подбирался на основании эмпирических критериев [2], среди которых одним из основных является присутствие в сплаве фаз со сложной кристаллической структурой [3], в частности, τ – фазы M23C6. Оба последних сплава проявляют хорошую склонность к объемной аморфизации. Исследуемые сплавы Co65,5Fe6,5Si18B10, Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 перед началом измерений находились в кристаллическом состоянии, тогда как сплав Fe50Cr15Mo14C15B6 был представлен быстрозакаленными (~103К/с) стержнями диаметром 3мм с аморфно-кристаллической структурой.

Кинематическую вязкость (ν) измеряли методом затухающих крутильных колебаний корундового тигля с расплавом [5] в режимах нагрева от ТL до определенной для каждого состава температуры и последующего охлаждения при ступенчатом изменении температуры с шагом 20оС и изотермическими выдержками на каждой точке перед началом измерений в течение 20 минут. Максимальная ошибка измерения вязкости не превышала 4%.

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

ν·106, м2/с

≈

а

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1100

1200

1300

1400

1500

Т, оС

б

·106, м2/с

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

120

80

60

20

t, мин

1500°С

1400оС

1260°С

1160оС

40

100

0

в

Полученные температурные зависимости вязкости исследуемых расплавов имеют немонотонный характер. На политермах ν расплава Co65,5Fe6,5Si18B10, в режиме первого нагрева наблюдается перегиб при Т*=1360°С, а при последующем охлаждении наблюдается гистерезис ниже температуры аномалии (рис.1а). При повторном нагреве, после кристаллизации расплава, аномалия воспроизводится в той же области температур (рис.1б).

Рис.1. Температурные зависимости вязкости расплава Co65,5Fe6,5Si18B10 в режимах: (а) - первого нагрева (●) и охлаждения (○); (б) – второго нагрева и охлаждения; (в) временные зависимости вязкости расплава.

Для понимания процессов, происходящих в расплаве при различных температурах, были проведены исследования временных зависимостей вязкости в условиях изотермических выдержек в течении 2 часов при различных температурах в режиме ступенчатого повышения температуры выдержки (режим «нагрева») и последующего ее понижения (режим «охлаждения»). На всех изотермах значения ν с течением времени выдержки практически не изменяются и соответствуют ее значениям на политермах (рис.1в). При этом изотермы в режиме «охлаждения» при Т<Т* характеризуются более высокими значениями ν, чем при этих же температурах в режиме «нагрева», т.е. наблюдаемый гистерезис на политермах вязкости проявляется и на временных зависимостях. На основании результатов исследования вязкости жидкого сплава Co65,5Fe6,5Si18B10, можно предположить, что наблюдаемые аномалии, обусловлены переходом при нагреве низкотемпературного состояния расплавов в высокотемпературное, которое при охлаждении сохраняется до затвердевания. При последующем нагреве высокотемпературное состояние расплавов в области до Т* переходит в низкотемпературное.

●

2,0

2,4

2,8

3,2

в

ν∙106, м2/с

≈

Т, °С

1300

1400

1500

1600

2,8

1,2

1,6

2,0

2,4

г

1,2

1,0

0,8

0,6

≈

1,4

1,2

ν·106, м2/с

а

1300

1400

1500

Т, ºС

б

На температурных зависимостях вязкости расплава Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 в режиме первого нагрева вблизи T*=1430ºС наблюдается резкое повышение ν, которое воспроизводится при последующем охлаждении и повторном нагреве образца после кристаллизации (рис.2а, б). Анализ изотерм ν расплава Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 показал, что при небольшом перегреве над ТL расплав характеризуется большими временами релаксации. При этом начальные значения ν ниже, чем на политермах при этой же температуре, достигают их через 90 минут и в дальнейшем не изменяются. Перегрев выше Т* приводит к тому, что равновесие в системе устанавливается достаточно быстро, на изотермах значения вязкости со временем изменяются мало и близки к значениям на политермах ν при соответствующих температурах. Проведенные исследования вязкости расплава Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 показали наличие аномального поведения ν вблизи 1430ºС, которое носит обратимый характер. Поскольку вязкость является структурно-чувствительным свойством расплавов, то можно полагать, что наблюдаемая аномалия вязкости вблизи 1430ºС обусловлена изменением структурного состояния расплава в этой области температур.

Рис.2. Температурные зависимости вязкости расплававов Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8 (а, б) и Fe50Cr15Mo14C15B6 (в, г) в режимах: (а, в) - первого нагрева (●) и охлаждения (○); (б, г) – второго нагрева и охлаждения.

Температурные зависимости ν расплава Fe50Cr15Mo14C15B6, полученного плавлением стержней с аморфно-кристаллической структурой, представлены на рис. 2в. На политерме нагрева вблизи Т1*=1380oC и Т2*=1520оС наблюдаются отклонения значений ν от экспоненциальной зависимости аррениусовского типа, превосходящие ошибку измерений. Эти аномалии присутствуют также на политермах последующего охлаждения и воспроизводятся при повторных измерениях (после кристаллизации образца) (рис. 2г). При этом эффекты в области Т1* и Т2* на политермах второго нагрева и охлаждения менее выражены. Другой особенностью зависимости ν(Т) расплава Fe50Cr15Mo14C15B6, полученного из исходного аморфно-кристаллического состояния, является гистерезис вязкости ниже температуры первой аномалии (рис. 2в).

Исследования временных зависимостей ν расплава Fe50Cr15Mo14C15B6 при различных температурах (1295ºС, 1420ºС, 1520ºС, 1600ºС) в условиях изотермических выдержек в течении двух часов показали, что на изотермах при температурах из областей монотонного изменения вязкости (1295ºС, 1420ºС, 1600ºС) значения ν с учетом ошибки изменяются незначительно. С другой стороны, на изотерме при 1520оС (т.е. в области аномального поведения ν) после выдержки в течение одного часа наблюдается увеличение разброса значений вязкости, величина которого возрастает со временем. Полученные результаты позволяют предполагать, что наблюдаемые обратимые аномалии на политермах ν вблизи 1380ºС и 1520ºС обусловлены изменением структурного состояния расплава вблизи указанных температур. Кроме того, проведенные исследования вязкости расплава Fe50Cr15Mo14C15B6 показали, что исходное неравновесное состояние сплава, обусловленное его аморфно-кристаллической структурой, наследуется при плавлении и приводит к гистерезису ν (рис. 2в), который наблюдается в низкотемпературной области (ниже Т1*). По-видимому, это связано с тем, что в процессе нагрева аморфно-кристаллические стержни кристаллизуются с образованием неравновесных фаз. Это приводит к тому, что сплав плавится при последующем нагреве при меньшей температуре, чем равновесный кристаллический слиток и для него характерны более высокие значения вязкости. После плавления расплав при небольшом перегреве над температурой ликвидус (~100ºС) переходит в равновесное состояние.

Таким образом, проведенные в работе исследования вязкости и процессов затвердевания жидких сплавов Co65,5Fe6,5Si18B10, Ni64,4Fe4Cr4,9Mn2B16,2C0,5Si8, Fe50Cr15Mo14C15B6 показали, что в исследованных расплавах вблизи определенной для каждого состава температуры наблюдается изменение структурного состояния жидкой фазы, которые оказывают влияние на их переохлаждение, характер кристаллизации и стеклообразующую способность.

ЛИТЕРАТУРА

1. S. J. Pang, T. Zhang, K. Asami et.al. Acta Mater. 50 (2002) 489.

2. V. Ponnambalam, S.J. Poon. J. Mater. Res. 19 (2004) 1320.

3. Н.В. Куракова, П.П. Умнов, В.В. Молоканов и др. Перспективные материалы 7 (2007) 66.

4. Ю.К. Ковнеристый Ю.К. Объемно - аморфизующиеся металлические сплавы. Наука, Москва, 1999.

5. А.Л. Бельтюков, В.И. Ладьянов. ПТЭ. 2 (2008) 155.