МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ УСКОРЕНИЙ И СИЛ

Лепешкин А.Р.

ФГУП “Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова“, Россия, 111116 г. Москва, ул. Авиамоторная, 2. E-mail: lepeshkin.ar@gmail.com

Исследование теплофизических свойств: температуропроводности и теплопроводности металлических материалов в поле действия центробежных ускорений и сил [1, 2] и виброускорений имеет важное значение для авиакосмической техники. Характеристики температуропроводности материалов используются при расчете теплового состояния лопаток и дисков ротора турбины. В [3] приводятся сведения по электронному явлению в металлах, которое было установлено опытным путем. В данных опытах подтверждается, что ускорения оказывают влияние на перемещение свободных электронов в металлах, в частности, при торможении [3]. В данной работе разработаны оригинальные методики и устройства с теплопроводниками для исследования температуропроводности и теплопроводности металлических материалов на разгонном стенде с использованием вакуумной камеры в условиях воздействия центробежных ускорений и сил, на установке с осевым нагружением в условиях влияния растягивающих сил и вибростенде в условиях воздействия виброускорений. Приведены результаты исследований нестационарного нагрева теплопроводников в поле центробежных ускорений и сил и виброускорений. Из анализа результатов экспериментальных исследований следует, что температуропроводность теплопроводников увеличивается при увеличении частоты вращения или виброускорений по сравнению со статическим состоянием. В исследуемом явлении температуропроводности присутствуют несколько составляющих: действие центробежного ускорения и центробежной растягивающей нагрузки и виброускорений. Таким образом, указанные физические эффекты повышения температуропроводности значительно связаны с увеличением электронной проводимости металла под действием центробежных ускорений или виброускорений.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Р. Лепешкин. Исследование температуропроводности металлов с учетом инерции электронов в поле центробежных ускорений // Сборник трудов конференции “Актуальные проблемы физики“. 11-15 ноября. М.: ФИАН. 2012.  С. 65-66.

2. А.Р. Лепешкин, Н.Г. Бычков. Способ и установка для определения теплофизических характеристик твердых материалов в поле действия центробежных сил /  Патент 2235982 РФ, опубл. 20.04.2011, Бюл. № 11.

3. В.Л. Гинзбург. Памяти А.А. Андронова. М.: Изд-во АН СССР. 1955. 622 с.