ВЛИЯНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (Er, Eu, Yb) НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФАЗЫ Bi14ReO24.5

Мацкевич Н.И., Wolf Th., Greaves C., Вязовкин И.В., Adelmann P.,

Семерикова А.Н., Мацкевич М.Ю.

Институт неорганической химии СО РАН, Россия, Новосибирск, пр-т Лаврентьева,3.  nata.matskevich@yandex.ru

Karlsruhe Institute of Technology, Germany, Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Plaz, 1

Birmingham University, United Kingdom, Birmingham, Edgbaston

Флюоритные структуры на основе -Bi2O3 обладают высокой кислородной проводимостью и являются перспективными материалами для использования в области температур 200-700 С [1-3]. Ввиду того, что дельта-модификация оксида висмут устойчива в узком интервале температур, в настоящее время  прилагаются постоянные усилия по стабилизации данной структуры путем изовалентного и неизовалентного замещения различными металлами.

В настоящей работе исследуются соединения на основе оксида висмута, замещенного Re2O7 и оксидами редкоземельных элементов (Er2O3, Eu2O3, Yb2O3).  Состав исследуемых фаз: Bi14ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5. Соединения были синтезированы методом твердофазного синтеза из Bi2O3, NH4ReO4 и R2O3 (R = Er, Eu, Yb). Идентификация, проведенная рентгеноструктурным анализом, показала, что соединения является однофазными. Фазы Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5 имеют кубическую структуру (пространственная группа Fm3m), фаза  Bi14ReO24.5 имеет тетрагональную структуру (пространственная группа I 4/m).

Термодинамические исследования были проведены с использованием метода калориметрии растворения. Схема термохимических реакций была создана таким образом, что энтальпии растворения исследуемых соединений (Bi14ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5) сравнивались с энтальпиями растворения оксида висмута (Bi2O3), оксида рения (Re2O7) и оксидов редкоземельных элементов (Er2O3, Eu2O3, Yb2O3). В качестве растворителя была выбрана 2 М соляная кислота. Эксперименты проводились при температуре 298.15 К в презиционном калориметре растворения с изотермической оболочкой [4, 5].

Полученные энтальпии растворения были использованы для расчета энтальпий образования из оксидов, а далее с использованием опорных величин были вычислены стандартные энтальпии образования Bi14ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5. Рассмотрение полученных результатов показало, что термодинамическая стабильность по отношению к бинарным оксидам увеличивается в ряду Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5, то есть с увеличением фактора толерантности.

Соединения Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5 являются термодинамически стабильными как по отношению к бинарным оксидам, так и по отношению к смеси, содержащей Bi14ReO24.5. Таким образом, замещение редкоземельными элементами фазы Bi14ReO24.5 приводит к увеличению термодинамической устойчивости.

Энергии решетки для соединений Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5 были рассчитаны с использованием цикла Борна-Габера. Рассмотрение показало, что энергия увеличивается в ряду Bi12.5Eu1.5ReO24.5, Bi12.5Er1.5ReO24.5, Bi12.5Yb1.5ReO24.5. Поэтому из всех исследуемых соединений наиболее устойчивой является фаза Bi12.5Yb1.5ReO24.5.

Работа поддерживается Карлсруэ Институтом Технологии (Германия), РФФИ (проект № 13-08-00169)  и программой фундаментальных исследований СО РАН.

ЛИТЕРАТУРА

1. R. Punn, A.M. Feteira, D.C. Sinclair, C. Greaves. J. Amer. Chem. Soc.  128 (2006) 15386-15387.

2.  N.I. Matskevich, Th. Wolf, C. Greaves, A.N. Bryzgalova. J. Alloys Comp. 582 (2014) 253-256.

3. N.I. Matskevich, Th. Wolf, P. Adelmann, A.N. Bryzgalova. J. Alloys Comp. 604 (2014) 325-326.

4. N.I. Matskevich, Th. Wolf, Yu.I. Pochivalov. Inorg. Chem. 47 (2008) 2581-2584.

5. N.I. Matskevich, Th. Wolf, M.Yu. Matskevich, T.I. Chupakhina.  Eur. J. Inorg. Chem. 9 (2009) 1477-1482.