Фазовые переходы и оптические свойства лантаноидсодержащих жидких кристаллов

Крупин А.С., Карякин М.Е., Князев А.А., Галяметдинов Ю.Г.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, krupin_91@mail.ru

Введение в молекулу жидкого кристалла (ЖК) иона лантаноида позволяет объединить ориентационное поведение жидкокристаллических мезофаз с высокой магнитной анизотропией и люминесцентными свойствами ряда ионов лантаноидов и подойти к созданию мультифункциональных материалов с необычными магнитными и оптическими свойствами. Ориентирование ланатноидсодержащих ЖК позволяют получить среды, обладающие линейно поляризованной люминесценции. Такие материалы могут быть использованы в новых типах светоизлучающих диодов и гибких дисплеев.

В данной работе проведено исследование фазовых превращений лантаноидсодержащих ЖК. Изучена возможность получения на их основе ориентированных сред с помощью ориентирующей подложки. В качестве исследуемых соединений были использованы аддукты лантаноидов Ln(CPDK3-5)3bpy17 (рис. 1), где Ln – Eu (III) и Tb (III), проявляющие жидкокристаллические свойства.

Рисунок 1 – Структурная формула Ln(CPDK3-5)3bpy17

Термодинамические параметры фазовых переходов лантаноидсодержащих ЖК определялись по данным дифференциальной сканирующей калориметрии. Температуры фазовых переходов и типы мезофаз были найдены по данным поляризационной оптической микроскопии. Было показано, что комплексы при охлаждении из изотропного состояния стеклуются с сохранением упаковки мезофазы и заданной в мезофазе ориентации молекул.

Ориентированные пленки комплексов Ln (III) были получены с помощью нанесенного на кварцевую подложку ориентанта – полимера нейлона-6 при нагревании до перехода в изотропную жидкость и дальнейшем медленном охлаждении до комнатной температуры. Данные среды были изучены с помощью люминесцентной спектроскопии. Было обнаружено 1,5 кратное увеличение интенсивности из лучения ориентированной пленки комплекса Eu (III) по сравнению с неориентированной пленкой (рис.2).

Рисунок 2 – Сравнение интенсивности излучения ориентированной и неориентированной пленки комплекса Eu (III)

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-03-00136-а