НОВЫЙ СПОСОБ РАСТВОРЕНИЯ КРЕМНЕЗЕМА

А.Н. Малкова, С.А. Лермонтов

Институт физиологически активных веществ РАН, Россия, 142432, МО, г. Черноголовка, Северный пр., 1. malkova@ipac.ac.ru

Двуокись кремния, кремнезем, представляет собой крайне стабильный неорганический полимер (SiO2)n, связь Si-O в котором - одна из прочнейших в природе (энергия связи 535 кДж/моль). Разрушить полимерную структуру SiO2 удается только в специфических и часто жестких условиях.

Мы разработали новый подход к растворению SiO2 [1, 2], позволяющий избежать стадии энергозатратного и материалоемкого карботермического восстановления SiO2 до элементарного кремния, на котором в настоящее время основана практически вся химия кремния.

Предложенный нами метод основан на замене прочной связи Si-O на еще более прочную связь Si-F и заключается во взаимодействии кремнеземсодержащего сырья со спиртовым раствором окиси перфторпропилена или фторангидридов карбоновых кислот при комнатной температуре с образованием стабильных комплексов 1. Соединения 1 вступают в реакции обмена лигандов с образованием координационных комплексов тетрафторида кремния:

Мы нашли, что комплексы SiF4 реагируют с триэтаноламином с образованием труднодоступного 1-фторсилатрана FSi(OCH2CH2)3N. Реакция протекает при 160-170 С в присутствии SiO2 или при кипячении в присутствии Si(OEt)4. Мы показали, что 1-фторсилатран вступает в реакцию с алкоголятами лития и с С-нуклеофилами с образованием замещенных силатранов.

Таким образом, предложен новый способ превращения двуокиси кремния в реакционноспособные низкомолекулярные соединения при комнатной температуре.

ЛИТЕРАТУРА

[1] S.A. Lermontov, A.N. Malkova. Russ. Chem. Bull. 56 (2007) 435.

[2] Patent RU № 2319665, S.A. Lermontov, A.N. Malkova, 26.05.2006.