Распределение Больцмана как основа расчета равновесного распределения кластеров виртуальной твердой фазы в жидкости

В.П. Малышев, А.М. Турдукожаева

Химико-металлургический институт, Казахстан, 100009, г. Караганда,

ул. Ермекова, 63. E-mail: vpmamn@nursat.kz

Авторами [1] на основе принципиально новой концепции хаотизированных частиц было получено уравнение для расчета равновесного распределения кластеров в жидкости, которое выразилось через долю кластеров из п частиц, включая одночастичные (мономерные), соблюдая при этом условие равенства суммы долей всех образовавшихся кластеров общей доле виртуальных кристаллодвижных частиц при любой температуре.

Из новой формулы следует довольно резкое уменьшение доли кластеров по мере увеличения в них числа кристаллоподвижных частиц и на этой основе – избыток мономеров против остальных ассоциатов. Следовательно, преобладание доли кристаллоподвижных частиц в жидкости не обязательно связано с преобладанием доли ассоциированных частиц, так что общая доля свободных (не ассоциированных) частиц может быть подавляющей. Аналитически найдено среднеинтегральное число частиц в кластере, которое для кремния при температуре плавления равно n = 35, а при температуре кипения – 6, для германия соответственно 25 и 4, для олова – 5,9 и 1,8, для свинца – 3,1 и 1,7. Здесь в пределах подгруппы получается довольно яркое изменение ассоциированности кластеров из кристаллоподвижных частиц от неметаллов к металлам с закономерным изменением делокализованности связей от ковалентной к металлической. Полученными выкладками иллюстрируется возможность получения рентгеновских спектров вблизи точек кристаллизации, причем более четких у неметаллов, чем у металлов, и резкое уменьшение этой возможности вблизи точек кипения, что и подтверждается практикой подобных измерений с обычной чувствительностью по содержанию определяемых фаз 5-10 %.

литература

[1] V.P. Malyshev, A.M. Turdukozhaeva. Вестник Казахстанского национального университета. 3 (2004) 53.