ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ ВОДОРОДА, АДСОРБИРОВАННЫХ НА ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛАХ И КАТАЛИЗАТОРАХ НА ИХ ОСНОВЕ

Д.В. Филиппов, М.В. Улитин, А.А. Меркин*

ГОУВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет", 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 7, physchem@isuct.ru

*ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова", 606002,  г. Дзержинск,  пр. Свердлова, 4

Отличительной особенностью процессов адсорбции водорода на каталитически активных поверхностях является образование различных адсорбционных состояний, или индивидуальных форм адсорбированного водорода, между которыми устанавливается равновесие.

Проведенный термодинамический анализ состояния поверхностного слоя  металлов и катализаторов гидрогенизации с учетом равновесий между индивидуальными формами водорода позволил обосновать возможность применения потенциометрического метода для определения термодинамических характеристик адсорбционных состояний водорода. Использование модели поверхности с дискретной неоднородностью показало, что индивидуальные формы выступают в качестве особых кислотно-основных центров, локализованных в поверхностных слоях катализаторов.

Проведено систематическое исследование состояния водорода, адсорбированного на поверхности никелевых и палладиевых катализаторов в водных растворах. Определены термодинамические характеристики индивидуальных форм адсорбированного водорода - величины адсорбционных коэффициентов, энергии Гиббса и энтропии адсорбции, а также константы равновесий поверхностных процессов с участием форм и титранта. Установлено, что термодинамические характеристики процессов адсорбции и константы равновесия поверхностных реакций сложным образом зависят от природы растворителя и рН среды, а также носителя в случае нанесенных палладиевых катализаторов.