РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ  РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ АДСОРБИРОВАННОГО ВОДОРОДА ИЗ ДАННЫХ АДСОРБЦИОННОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

П.О. Коростелева, М.В. Лукин, М.В. Улитин, Д.В. Филиппов

ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»

153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 7, physchem@isuct.ru

Известно, что адсорбция водорода на переходных металлах и катализаторах на их основе протекает образованием различных адсорбционных состояний, или индивидуальных форм. Целенаправленное изменение реакционной способности индивидуальных форм водорода служат основой методов регулирования активности и селективности катализаторов в реакциях жидкофазной гидрогенизации.

В работе предложен метод комплексной оценки параметров реакционной способности индивидуальных форм адсорбированного водорода из данных адсорбционно-калориметрического эксперимента. Показано, что адсорбционно-калориметрический метод позволяет одновременно определять не только теплоты адсорбции водорода поверхностью металла, но и рассчитывать кинетические параметры процесса протекающего в ходе эксперимента в поверхностном слое катализатора.

В качестве катализатора использовали пористый никель, а органического соединения - малеат натрия. Калориметрический эксперимент проводили в водных растворах гидроксида натрия с различными значениями рН при 303 К.

Разработана методика определения кинетических параметров реакции из результатов опыта проведенного в калориметре с изотермической оболочкой, а также кинетическая модель, позволяющая определять параметры реакционной способности адсорбционных состояний водорода, связанных активными центрами поверхности катализатора. Доказано что в водных растворах гидроксида натрия на поверхности скелетного никеля существуют как атомарные, так и молекулярные формы адсорбированного водорода. Установлено, что обработка полученных экспериментальных данных в рамках классических кинетических моделей процесса адсорбции не может быть использована, т.к. носит формальный характер и требует учета дискретного характера неоднородности поверхности катализатора.