Энергии диссоциации молекул MnO, FeO, CoO, NiO 1).

Е.К.Казенас, Ю.В.Цветков, Н.В.Поликарпова

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

(Ленинский проспект 49, 119991, Москва, Россия)

# E-mail: kazenas@ultra.imet.ac.ru

Состав парогазовой фазы над оксидами MnO, FeO, CoO, NiO при 1800 K  состоит из Me(г); O2(г), O(г) и MeO(г). Газообразных оксидов в паре при 1800 К содержится (%):

MnO(г) (7,3);  FeO(г) (2,5); CoO(г) (1,1); NiO(г) (1,2).   На основании определения парциального давления пара оксидов Mn, Fe, Co, Ni определены энтальпии сублимации, образования и энергии диссоциации газообразных молекул данных оксидов (Таблица).

Таблица.

Энтальпии сублимации, образования и энергии диссоциации газообразных

молекул оксидов  (D H, D  кДж/моль   +  4 кДж/моль)

| Соединение, область исследования (Т.К) | D Hos,298 MeO(г) | Do298 MeO(г) | D Ho f,298 MeO(г) |
| --- | --- | --- | --- |
| MnO 1630-1815 | 503,3 | 410,9 | 122,5 |
| FeO 1930-1950 | 542,9 | 407,5 | 257,9 |
| CoO 1615-1820 | 556,3 | 1362,4 | 320,2 |
| NiO 1143-1293 | 550,9 | 367,4 | 311,4 |

1) Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Президента РФ

(грант НШ 2991.2008.3).