ТЕРМОДИНАМИКА ПОЛИУНДЕЦИЛКАРБОСИЛАНОВОГО ДЕНДРИМЕРА ШЕСТОЙ ГЕНЕРАЦИИ С СИЛОКСАНОВЫМИ ФРАГМЕНТАМИ

Я. С. Самосудова, А. В. Маркин, Н. Н. Смирнова

Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного

университета им. Лобачевского, пр. Гагарина 23/5,

603950, Нижний Новгород, Россия

E-mail: smirnova@ichem.unn.ru

Большой интерес исследователей к дендримерам обусловлен, с одной стороны, огромными возможностями построения дендритных молекул самой разнообразной архитектуры, состава и структуры внешней и внутренней сфер, а с другой, обоснованными ожиданиями широких перспектив их практического использования, например, в материаловедении, электронике, медицине и других областях.

Впервые методами вакуумной калориметрии в области 6-350 К и дифференциальной сканирующей калориметрии в интервале 340-580 К измерена температурная зависимость теплоемкости  = f(T) полисилоксанкарбосиланового дендримера шестой генерации с силоксановыми фрагментами. Выявлено расстеклование аморфной части полимера, которое плавно переходит в плавление его кристаллической части, в интервале 460-570 К – высокотемпературное релаксационное превращение, определены их стандартные термодинамические характеристики. Полученные значения величин были проанализированы с учетом данных состава и строения дендримера, а также сопоставлены с соответствующими значениями для других изученных ранее дендримеров. По полученным экспериментальным данным рассчитаны стандартные термодинамические функции: теплоёмкость (Т), энтальпия , энтропия , остаточная (нулевая) энтропия  и функция Гиббса  в интервале от Т ( 0 до 580 K; также оценена стандартная энтропия образования дендримера при Т = 298.15 К.

Данные низкотемпературной теплоёмкости использованы для оценки типа топологии структуры дендримера.

Сопоставлены термодинамические характеристики изученного дендримера с полиундецилкарбосилановым и полисилоксанкарбосилановым дендримерами шестой генерации. Это позволило сделать некие заключения о природе наблюдаемых превращений: расстеклования и высокотемпературного релаксационного.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 08-03-00214) .