РАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОСФАТА МЕДИ ПСЕВДОМАЛАХИТА

М.Р. Бисенгалиева, Н.С. Бектурганов, Д.Б. Гоголь, М.Ю. Смоленков

Институт проблем комплексного освоения недр, Казахстан,

100019, Караганда, ул. Ипподромная, 5

E-mail: mirabis@ipkon.kz

С помощью квантово-химических методов и модели валентно-силового поля рассчитаны термодинамические свойства природного фосфата меди псевдомалахита Cu5[PO4]2(OH)4 моноклинной сингонии с пространственной группой P21/c.

На основании структурных данных, приведенных в [1], с помощью программы LADY построена модель кристаллической решетки соединения. В виду отсутствия данных о положении водородных атомов был произведен предварительный расчет атомных позиций водорода с последующей оптимизацией координат в пакете программ MOPAC с построением кластера из двух элементарных ячеек с линейными параметрами 9,0Åх5,8Åх17,0Å. Силовые константы валентных связей и углов определялись полуэмпирическими методами MNDO и РМ5. Полученные силовые константы использованы при нахождении частот колебаний по модели валентно-силового поля в LADY. Критерием точности расчета колебательных состояний кристаллической решетки служили экспериментальные инфракрасные и рамановские спектры, представленные в работах [2,3]. На основе колебательных состояний, полученных по программе LADY, рассчитаны температурные зависимости теплоемкости псевдомалахита.

Стандартные значения термодинамических функций псевдомалахита составили: Cp º298.15 = 386,23 Дж/моль·К и H º298.15–H º0 = 66,82 кДж/моль (расчет MOPAC). Значения теплоемкости псевдомалахита, рассчитанные в LADY, являются несколько заниженными по сравнению с квантово-химическим расчетом, что, вероятно, указывает на дополнительный вклад в теплоемкость соединения, помимо фононной составляющей.

ЛИТЕРАТУРА

[1] G.L. Shoemaker, J.B. Anderson, E. Kostiner. Amer. Mineralogist. 62 (1977) 1024.

[2] W. Martens, R.L. Frost. Amer. Mineralogist. 88 (2003) 37.

[3] M. Bouchard, D.C. Smith. Spectrochimica Acta. 59A (2003) 2247.