ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНОГО ПИРОМОРФИТА

М.Р. Бисенгалиева, Н.С. Бектурганов, Д.Б. Гоголь, М.Ю.Смоленков

Институт проблем комплексного освоения недр, Казахстан,

100019, Караганда, ул. Ипподромная, 5

E-mail: mirabis@ipkon.kz

Пироморфит Pb5(PO4)3Cl принадлежит к группе хлорсодержащих апатитов М5(PO4)3Cl (М=Cd, Ca, Sr, Pb, Ba  и др.) и совместно с другими минералами свинцовых руд служит для извлечения металлического свинца. Как соединение двухвалентного свинца пироморфит может являться  одним  из возможных источников получения новых нелинейно оптических материалов, свойства которых обусловлены образованием ассиметричных Pb-полиэдров за счет неподеленной электронной пары катионов Pb2+. Однако сведения о термодинамических параметрах этого природного соединения в литературе отсутствуют, а  имеющиеся данные о константах равновесия разных авторов значительно отличаются друг от друга [1].

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований низкотемпературной теплоемкости природного образца пироморфита (месторождение Алайгыр, Казахстан) в области температур 5-320 К. Теплоемкость Ср(Т) и энтропия S(T) этого соединения были получены на основе измерений теплоемкости образца методом вакуумной адиабатической калориметрии. Отклонение экспериментальных точек от сглаженной кривой  равно 1,5% (4,5-20 К), 0,6% (20-80 К) и 0,25% (120-320 К). Анализ экспериментальных данных о температурной зависимости теплоемкости показал наличие аномалии в области 250-290 К  с максимумом при 273,2 К, природа которой неясна, но не исключено, что она может быть обусловлена незначительными примесями воды. Аномальная теплоемкость ∆С(Т) определена как разность измеренной теплоемкости и регулярной составляющей, приращение энтропии - численным интегрированием аномальной теплоемкости. На основе экспериментальных данных о теплоемкости во всем интервале температур рассчитаны термодинамические функции: Cp º298. =441,28 ±Дж/моль∙К, S º298.15 =624,08±1,5 Дж/моль∙К, H º298.15–H º0  =86,2±0,16 кДж/моль (без учета аномалии).

ЛИТЕРАТУРА

[1] J.O.Nriagi,P.B.Moore. Phosphate Minerals. Spinger-Verlag, Berlin Heidelberg New York Tokyo, 1984.