СОРБЦИЯ ВОДЫ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИКС[4]АРЕНАХ

О.В.Суров, М.И.Воронова, А.Г.Захаров

Институт химии растворов РАН, Россия, 153045, Иваново, ул. Академическая, 1

E-mail:ovs@isc-ras.ru

Несмотря на повышенный интерес к взаимодействию каликсаренов с молекулами растворителей, в настоящее время в литературе отсутствуют данные о взаимодействии «классических» каликсаренов и воды, что связано, вероятно, с высокой гидрофобностью последних. Для оценки особенностей взаимодействия воды с «классическими» каликсаренами получены изотермы сорбции воды на порошках семи каликс[4]аренов при температуре 298 К изопиестическим методом. Изучены следующие соединения: 25,26,27,28-тетрагидроксикаликс[4]арен (I), 25,27-диметокси-26,28-дигидрокси-каликс[4]арен (II), 25,27-диметоксикаликс[4]арен-краун[6] (III), 25,27-диметокси-5,11,17,23-тетра-трет-бутилкаликс[4]арен-краун[5] (IV), 25, 27-диэтокси-5,11,17,23-тетра-трет-бутилкаликс[4]арен-краун[5] (V), 25, 27-дибензилокси-5,11,17,23-тетра-трет-бутилкаликс[4]арен-краун[5] (VI) и 25,27-диметокси-5,11,17,23-тетра-трет-бутилкаликс[4]арен-краун[6] (VII). Экспериментальные изотермы сорбции воды на порошках каликсаренов (I-VII) описываются уравнением Гаркинса-Юра для конденсированных пленок. С использованием подхода Гаркинса-Юра рассчитаны площади поверхности исследованных каликсаренов. Совместный анализ литературных рентгеноструктурных и экспериментальных сорбционных данных позволяет предположить, что особенности сорбции воды на изученных «классических» каликсаренах определяются наличием в кристаллических решетках развитой сети сквозных каналов, позволяющей молекулам воды проникать в гидрофобные кристаллы. При этом вода сорбируется не на определенных сорбционных местах, а при наличии достаточного количества разветвленных каналов может образовывать конденсированную полимолекулярную пленку.