КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РАСПЛАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ Na2CO3-Li2CO3-C

Н.М. Барбина,b, C.Г. Алексеевa,  Д.И. Терентьева, С.А. Орлова,

Г.М. Мичурова, М.П. Миронова.

аУральский институт ГПС МЧС России,  Екатеринбург, 620062, ул. Мира, 22

bИнститут высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург,

эл. почта: NMBarbin@uralweb.ru

Расплавленные карбонаты используются для проведения многочисленных физико-химических и электрохимических процессов. Система  Na2CO3 +Li2CO3+С и может использоваться как активная ионная среда.  Однако ее термическое  поведение  изучено недостаточно полно. Для исследования равновесного поведения карбонатных систем использовали методологию термодинамического моделирования [1]. Для расчетов равновесных состояний в многоэлементных гетерофазных системах использовали программный комплекс АСТРА. Определены составы газовой фазы и конденсированного раствора. Для расплавленной системы Na2CO3+Li2CO3+С  конденсированный раствор при температуре выше 1500 К практически представляет конденсированный Li2O, в котором суммарная массовая доля примесей Na2СО3, Li2СО3, Na2O не превышает 2х10-2. В области 1300-1500К в расплаве наблюдается резкое снижение массовой доли Na2CO3 в растворе. Таким образом, представляется, что введение углерода приводит почти к полному восстановлению Nа2СО3 и удалению его из расплава, частичному восстановлению и удалению Li2CO3. Оставшийся карбонат лития в присутствии углерода теряет анионные группировки в результате реакции

СО32- + С = 2СО + О2-. Mассовая доля раствора в системе с углеродом меньше, чем в системе без углерода. При Т > 1400К введение взятого количества углерода приводит к уменьшению массы раствора почти в 10 раз. Последовательность изменения величин парциальных давлений следующая: СО > Na > Li > CO2 > Li2O > Na2. Сравнение с системой без введения углерода показывает, что состав газовой фазы коренным образом изменился. Наиболее представительными компонентами является СО и пары металлов, а не СО2, Na и О2.

ЛИТЕРАТУРА

[1].  Моисеев Г.К., Вяткин Г.П., Барбин Н.М., Казанцев Г.Ф. Применение термодинамического моделирования для изучения взаимодействий с участием ионных расплавов. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2002. 166 с.