ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КИНЕТИКУ АБСОРБЦИИ ВОДОРОДА

Н.М. Власов, И.И. Федик

Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «Луч», Железнодорожная 24, Подольск Московской области, Россия, 142100, E-mail: fedik@sialuch.ru

Гидриды металлов и сплавов используют для хранения водорода. Обратимая сорбция водорода зависит от температуры, внешнего давления и внутренних напряжений. Рассматривается влияние внутренних напряжений на процесс сорбции водорода. Кинетика процесса описывается  уравнением параболического типа при соответствующих начальном и граничных условиях [1]. В качестве иллюстрации рассматривается абсорбция водорода в полом цилиндре при наличии остаточных напряжений. Приведены аналитические зависимости для поля концентрации атомов водорода в полом цилиндре. Обсуждается возможность управления процессом абсорбции водорода вследствие изменения характера распределения остаточных напряжений.

Рассматривается диффузия атомов водорода при наличии структурных и примесных ловушек [2]. Структурные ловушки представляют собой дефекты кристалла, а примесные ловушки – примеси замещения малого атомного радиуса. Проведен сравнительный анализ кинетики образования примесных сегрегаций из атомов водорода для краевой дислокации, вершины микротрещины и клиновой дисклинации. Показано, что клиновая дисклинация захватывает атомы водорода по линейному временному закону. Образование примесных сегрегаций для вершины микротрещины и краевой дислокации протекает медленнее. Изучена диффузия атомов водорода в цилиндрической оболочке с примесными ловушками. Приведены соотношения для поля концентрации атомов водорода с учетом примесных ловушек. Показано, что концентрация атомов водорода в среде с поглощением выражается через решение соответствующей задачи для свободной диффузии.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. N.M. Vlasov, I.I. Fedik. Int.  J. Hydrogen Energy. 27 (2002) 921

[2]. N.M. Vlasov, I.I. Fedik. Int.  J. Hydrogen Energy. 31 (2006) 265