- ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО КАОЛИНИТА

- Л.П. Огородоваа, И.А. Киселеваа, Л.В. Мельчаковаа, В.В. Крупскаяб

- а Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ.

- E-mail: logor@geol.msu.ru

- б Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Россия, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., 35.

Термохимическое исследование имеющего широкое практическое применение природного слоистого алюмосиликата каолинита Al2[Si2O5](OH)4 выполнено на теплопроводящем микрокалориметре Кальве «Setaram» (Франция). Каолинит из месторождения Журавлиный Лог (Южный Урал, Россия) диагностирован методами рентгеновской дифрактометрии, электронной микроскопии, ИК-спектроскопии и термического анализа. Калориметрические исследования проведены на образцах из фракции 1-0.5 мкм с размером частиц около 17 нм. Были получены величины стандартных энтальпий образования и дегидратации каолинита. Энтальпия образования определена методом высокотемпературной расплавной калориметрии растворения. Для растворения использовался метод «сброса», позволяющий измерять совместно теплосодержание образца и энтальпию его растворения - [Ho(973 К)-Ho(298.15 К)+раств.Ho(973 К)]. С этой целью спрессованный в таблетки образец сбрасывался в расплав-растворитель состава 2PbO.B2O3, находящийся в калориметре при Т=973 К. Для удаления низкотемпературной воды образец прокаливался при температуре 200оС в течение 1.5 часов. С использованием полученных экспериментальных и необходимых термохимических данных для составляющих оксидов рассчитана величина стандартной энтальпии образования изученного каолинита из элементов: ΔfHoel(298.15 K)=-4130.89.1 кДж/моль. Энтальпия дегидратации каолинита определена методом «сброса» в калориметр при Т=973 К, не содержащий расплава, измерялась суммарная величина, включающая приращение энтальпии образца и энтальпию его дегидратации - [Ho(973 К)-Ho(298.15 К)+дегидр.Ho(973 К)]. Значение дегидр.Ho(298.15 К) получилось равным 483 кДж/моль Н2О.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-05-00302).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Robie R.A., Hemingway B.S. U.S. Geol. Surv. Bull. 2131 (1995) 461.