ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИМИДОДИФОСФИНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ

Ю.А. Ефимова, Б.И. Петров, Г.А. Абакумов.

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева

Российской Академии Наук

Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП 445, ул. Тропинина, 49

e-mail: yulec1@gmail.com

В данной работе представлены результаты термохимических исследований имидодифосфинатных комплексов Nd и Ho с общей формулой Ln[Ph2P(O)NP(O)Ph2]3. Имидодифосфинатные комплексы неодима (I) и гольмия (II) были получены в Институте металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. Строение комплексов подтверждено данными элементного анализа и ИК спектроскопии.

По данным дифференциальной сканирующей калориметрии для (I) и (II) найдены температура плавления комплексов и термодинамические параметры плавления: Тпл=287.10С, ΔНпл=38.17 кДж/моль – для комплекса (I), ΔSпл= 68.13 Дж/(моль∙К); Тпл=258.80С, ΔНпл=34.15 кДж/моль, ΔSпл= 68.87 Дж/(моль∙К) - для комплекса (II).

Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы в интервале температур 250-335 0С измерены температурные зависимости парциального давления пара комплексов. Рассчитаны термодинамические параметры процесса парообразования: ΔНсубл= 230.0±1.53 кДж/моль, ΔSсубл= 361.2±1.5 Дж/(моль∙К) - для комплекса (I), ΔНсубл= 220.04±6.1 кДж/моль, ΔSсубл= 280.2±9.1Дж/(моль∙К) - для комплекса (II). Анализ масс-спектров показал, что состав молекул пара соответствует химической формуле Ln[Ph2P(O)NP(O)Ph2]3. В изученном температурном интервале комплексы устойчивы и не подвергаются процессам распада и олигомеризации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН №8. Авторы выражают признательность В.А. Рученину за проведение экспериментов ДСК, и П.П. Семянникову за снятие масс-спектров.