ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕТУЧЕСТИ β-ДИКЕТОНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВА

Ю.А. Ефимова, Б.И. Петров, Г.А. Абакумов.

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева

Российской Академии Наук

Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП 445, ул. Тропинина, 49

e-mail: yulec1@gmail.com

Объектами нашего исследования стали β-дикетонатные комплексы Ва, содержащие ассиметричные заместители в β-дикетоне, которые широко применяются в современной технологии газофазного осаждения тонких оксидных пленок методом CVD. Такие соединения обладают низкой температурой сублимации и являются термически устойчивыми при переходе в паровую фазу.

В нашем институте были синтезированы и изучены новые β-дикетонатные комплексы Ва: (ПТФА)2Ва•15К5 (I), (где ПТФА = 1,1,1-трифтор-5,5-диметил-2,4-гександион), (БТФА)2Ва•18К6 (II), (где БТФА = 2-фенил-4,4,4-трифтор-1,3-бутандион) и (НТФА)2Ва•18К6 (III) (где НТФА = 1-нафтил-4,4,4-трифтор-1,3-бутандион), 15К5 = 1,4,7,10,13-пентаоксацикло-пентадекан и 18К6 = 1,4,7,10,13,16-гексаоксацикло-октадекан. Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК и 1Н ЯМР спектров.

С использованием эффузионного метода Кнудсена были исследованы процессы парообразования комплексов в температурном интервале 360-435 К. Получены температурные зависимости давления насыщенного пара для комплексов: lg[p,mmHg] = 2.79±0.10–1642.1±0.4/T (I); lg[p,mmHg] = 4.16±0.12–2207.3±0.4/T (II); lg[p,mmHg] = 4.77±0.10–2417.6±0.4/T (III), и рассчитаны энтальпии их сублимации: для комплекса (I) ΔsH(391.0)=30.330.73 кДж/моль, для комплекса (II) ΔsH(379.0)=42.210.85 кДж/моль, и для комплекса (III) ΔsH(375.1)=46.230.75 кДж/моль.

На основании полученных данных были выяснены закономерности изменения летучести в зависимости от состава и строения лиганда.