ТЕРМОДИНИМИКА АДСОРБЦИИ βДИКЕТОНАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

А. Р. Киця, Л. И. Базыляк, Ю. Г. Медведевских

#### Отделение физико-химии горючих ископаемых

Института физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко НАНУ ул. Научная, 3а, 79053 Львов, Украина, e-mail: bazyljak.L.I@nas.gov.ua

При создании полимерных слоев на поверхности неорганического субстрата используются в основном два метода: «прививка к поверхности» и «прививка от поверхности». Реализация последнего достигается предварительной функциона-лизацией поверхности, т. е., закреплением на ней реакционноспособных групп, например, гидрокси–, эпокси–, пероксидных. Перспективными в данном аспекте являются координационные соединения (комплексные соединения пере-ходных металлов, в частности их β–дикетонаты), которые известны как катализаторы и инициаторы химических реакций в гомогенных условиях. Функционализация поверхности β–дикетонатами переходных металлов достигается их адсорбцией из растворов.

Поэтому целью данной работы было изучить термодинамику адсорбции β−дикетонатов переходных металлов на поверхности микрочастиц Al2O3. Получены изотермы адсорбции ацетилацето-натов Кобальта (III), Железа (III), Хрома (III), Ванадила VO(acac)2 и Марганца (II) на поверхности Al2O3 из бензола (Рис. 1). Для описания полученных изотерм адсорбции использовано модифицированное уравне-ние адсорбции Ленгмюра:

a=am(bc)γ1+(bc)γ.

Установлено, что наименьшее отклонение расчетных значений от экспериментальных величин на-блюдается при значении  = 0,4; это указывает на значительную энергетическую неоднородность поверхности Al2O3. Как видно из Рис. 1, равновесные концентрации –дикетонатов Кобальта (ІІІ), Железа (III) и Ванадила в растворе, соответствующие предельному заполнению адсорбционного слоя, весьма малы, что является свидетельством их высокой поверхностной активности. При значениях γ = 0,4 оценены граничные значения адсорбции β−дикетонатов переходных металлов аm, найдены значения коэффициентов b уравнения Ленгмюра при различных температурах и, соответственно, теплоты адсорбции для ацетилацетонатов Кобальта (III), Железа (III) и Ванадила.