КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАНОТУБУЛЯРНЫХ ГИДРОСИЛИКАТОВ СОСТАВА (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4

- И.А. Киселеваа, Л.П. Огородоваа, Э.Н. Корытковаб, Т.П. Маслениковаб,

В.В. Гусаровб

а Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ. E-mail: kiseleva@geol.msu.ru

б Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова  РАН, Россия, 119155,

г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д.2.

Калориметрическое изучение синтезированнных в гидротермальных условиях нанотрубчатых гидросиликатов состава (Mg,Fe2+,Fe3+)3Si2O5(OH)4 со структурой хризотила проведено на высокотемпературном микрокалориметре  Кальве. Методом калориметрии растворения в расплаве 2PbO.B2O3 при Т=973 К получены стандартные энтальпии образования из элементов изученных магнезиально-железистых нанотрубок (табл.). Для растворения использовали метод «сброса», позволяющий измерять совместно теплосодержание образца и энтальпию его растворения [H0(973 K)-H0(298.15 K) +Δраств.H0(973 K)].

Таблица. Энтальпии образования из элементов изученных нанотрубок

| Состав нанотрубок | -ΔfHoel(298.15 K), кДж/моль |
| --- | --- |
| Mg2.88Fe2+0.11Fe3+0.02Si1.99O5(OH)4.0.03H2O | 4283.6±10.1 |
| Mg2.79Fe2+0.22Fe3+0.07Si1.94O5(OH)4.0.10H2O | 4207.9±10.8 |
| Mg2.59Fe2+0.30Fe3+0.11Si1.97O5(OH)4.0.18H2O | 4180.9±13.4 |
| Mg2.30Fe2+0.41Fe3+0.22Si1.98O5(OH)4.0.13H2O | 4144.4±7.3 |
| Mg2.78Fe3+0.20Si1.96O5(OH)4.0.02H2O | 4254.0±7.2 |
| Mg2.66Fe3+0.29Si1.95O5(OH)4.0.01H2O | 4146.7±9.0 |
| Mg2.96Si2.02O5(OH)4.0.66H2O | 4473.7±9.3 |

Показано, что образование нанотрубок, содержащих железо, является процессом менее энергетически выгодным, чем образование нанотрубок состава Mg3Si2O5(OH)4, что, по-видимому, объясняет ограниченный характер вхождения железа в нанотрубки со структурой хризотила.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 08-03-00456, 09-05-00302).