Диффузионные характеристики и межмолекулярное взаимодействие в многокомпонентных гетерогенных полимерных системах

Б.И. Лирова, Е.А. Лютикова, Е.А. Щапова, Б.А. Беркута, М.И. Прусский

Уральский государственный университет, Россия, 620083, Екатеринбург,

пр. Ленина 51, bella.lirova@usu.ru

Эффективным путем модифицирования свойств полимерных композиций (ПК) является введение в них различных дисперсных твердых наполнителей. Изменение свойств наполненных ПК определяется макро- и микрогетерогенностью системы и межфазными взаимодействиями. В данной работе предложен новый подход для изучения сложных процессов структурообразования в многокомпонентных гетерогенных полимерных системах, основанный на изучении взаимосвязи термодинамики и механизма взаимодействия компонентов в таких системах и  диффузионных процессов.

Исследовали композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ), содержащие пластификаторы: ди-(2-этилгексил)-о-фталат (ДОФ), ди-н-бутил-о-фталат (ДБФ), пластификатор марки ЭДОС, представляющий собой смесь диоксановых спиртов и их высококипящих эфиров. В композициях варьировали содержание наполнителей: мела и каолина. Взаимодействие компонентов изучали методами ИК-Фурье спектроскопии и изотермической калориметрии. Коэффициенты диффузии пластификаторов (D) определяли по разработанной нами методике на базе метода ИК-спектроскопии с использованием термовакуумной камеры.

Показано, что изменение значений D в ряду ДОФДБФЭДОС согласуется со значениями энтальпии суммарного взаимодействия ПВХ с пластификаторами и связано с механизмом взаимодействия ДОФ, ДБФ и ЭДОС с полимером и образованием различного типа Н-связей и ЭДА-комплексов. В наполненных системах возможно взаимодействие наполнителя с полимером и пластификатором. Установлено, что зависимость D ЭДОС при повышении содержания мела в системе имеет экстремальный характер в отличие от монотонной зависимости для ПВХ композиций, пластифицированных ДОФ и ДБФ. Это связано с возможным конкурирующим взаимодействием ЭДОС с ПВХ и мелом. Различное энергетическое взаимодействие пластифицированного ПВХ с каолином при различных степенях наполнения приводит к еще более сложному характеру изменения D в изученных системах. Полученные результаты использованы на предприятии ОАО «Стройпластполимер» для разработки ПВХ композиций, обеспечивающих их стабильные эксплуатационные свойства и экологическую безопасность.