ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОТОН-ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА

1,2Л.П. Сафонова, 1Л.Э. Шмуклер, 2Нгуен Ван Тхык, 1М.С. Груздев

1Институт химии растворов РАН, Россия, Иваново, E-mail: lps@isc-ras.ru

2Ивановский химико-технологический университет, Россия, Иваново

Протон-проводящие полимерные материалы занимают особое место среди ионных проводников вследствие возможности их использования в разнообразных электрохимических устройствах. Гелевые электролиты, характеризующиеся высокой проводимостью и хорошими механическими свойствами, интенсивно изучаются как перспективный материал для литиевых батарей, топливных ячеек, сенсоров влажности и т.д. Цель настоящей работы: ТГА анализ протон-проводящих гелей на основе полиметилметакрилата (ПММА), допированных неорганическими (фосфорная, серная) и органическими (бензойная, салициловая) кислотами в N,N-диметилформамиде (ДМФА). ПММА синтезировали методом радикальной виниловой полимеризации из метилметакрилата. В качестве инициатора полимеризации использовали бензоила пероксид. По данным ДСК: Tgэксп.=120,60С, ΔСр=0,013Дж/г∙К были рассчитаны Мw ≈ 346000 и степень полимеризации, равная 3455. ТГА проводили на дифференциальном сканирующем калориметре динамического теплового потока NETZSCH TG 209 F1 в платиновом тигле в атмосфере аргона. Согласно результатам ТГА, исходный полимер имеет две ступени термической деструкции. Первая ступень соответствует Т = 1930С и сопровождается убылью массы 12,54%, вторая ступень начинается при 337 С, а заканчивается при Т ~ 400С. Деструкция РММА объясняется снижением прочности связей С-С в главной цепи и энергии активации деполимеризации вследствие взаимодействия функциональных боковых групп. Гель также имеет две ступени термической деструкции. При анализе термогравиметрической кривой протон-проводящего гелевого электролита состава 9 мас% ПММА – 0,1М к-та – ДМФА обнаружено, что первая убыль массы наблюдается при Т ~ 900С. Это может быть связано с удалением не связанных воды и ДМФА из образца. На этой ступени происходит основная потеря массы (92,52%). Отличие в термическом поведении геля от исходного РММА в том, что первоначальной деструкции полимера не происходит. Вторая ступень совпадает с температурой полной деструкции ПММА и не зависит от состава геля. Этот факт может быть объяснен тем, что гель имеет упорядоченную структуру, способствующую повышению термической устойчивости системы.