ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТ ПЛАВЛЕНИЯ MnS И Pr2S3

Л.Н. Монина, В.О. Андреев

Тюменский государственный университет, Россия, 625003 Тюмень, ул.Семакова, 10. monina83@yandex.ru

Методами физико-химического анализа впервые построена фазовая диаграмма системы MnS – Pr2S3. Определены термодинамические характеристики фаз.

Фазовая диаграмма системы MnS – Pr2S3 эвтектического типа. На основе исходных сульфидов MnS и Pr2S3 образуются ограниченные областей твердых растворов. На основе данных микроструктурного анализа и данных дифференциально-сканирующей калориметрии, рассчитаны теплоты плавления MnS и Pr2S3. Расчеты выполнены с использованием уравнения Шредера: lnxAL=ΔHmAR1TmA−1T(1), где xAL−мольная доля компонента А; ΔHmA−теплота плавления компонента А, кДж/моль; TmA−температура плавления компонента А (ТплMnS = 1883 К, Тпл Pr2S3 = 2040 К), К; R – газовая постоянная 8.31 кДж/мольК [1]. Координаты эвтектической точки 30 мол. % Pr2S3, 1550 К. Теплота плавления MnS, рассчитанная по уравнению (1) равна 26 кДж/моль. Данное значение согласуется с данными 26.1 кДж/моль [2]. Линия ликвидуса в области 100-70 мол. % MnS рассчитана по уравнению (1). Линия ликвидуса и эвтектическая линия пересекаются на составе 30 мол. % Pr2S3. Следовательно, фазовые равновесия в доэвтектической области системы соответствуют уравнению Шредера (1). Это позволяет предполагать о достоверности вычисленной теплоты плавления и для Pr2S3, которая составляет 64 кДж/моль.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Жариков В.А. Основы физической геохимии / М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2005. 654 с.

[2]. Ефимов Н.К. Свойства неорганических соединений / Л.: Химия, 1983. 392 с.