ХИМИЧЕСКОЕ СРОДСТВО – РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МИНЕРАЛОВ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Х.К.Оспанов

Казахский Национальный университет им.аль-Фараби,

Республика Казахстан, г. Алматы, Карасай батыра 95А, 050012  ospanov_10_10@mail.ru

Теоретический и экспериментально впервые установлено, что изменение эффективности действия растворяющих реагентов  и последовательность прохождения конкурирующих реакций, протекающих на границе раздела твердое тело – жидкость, закономерно меняется в зависимости от приведенного значения - (rG0/n (химического сродства) [1,2]. Справедливость таких соображений подтверждена на основе экспериментальных данных по извлечению ионов металлов из твердой фазы минералов в раствор, при крупности частиц -0,074мм (при прочих равных условиях), а также кинетическими данными по величинам константы скорости, удельной скорости найденных в кинетическом режиме, с учетом изменения реагирующей поверхности в процессе растворения монодисперсных частиц  крупностью – 0,104+0,074мм [1,2].

Разработка общего принципа прогноза различия реакционной способности и эффективность действия растворителей и конкурирующих реакций растворения минералов из минерального сырья с использованием (rG0/n особенно важно при совершенствовании и разработки новых технологий с наименьшими затратами труда и времени.

Практическое значение представленной работы заключается в том, что оно дает возможность научно обоснованно вести: поиск эффективнодействующих реагентов для вскрытия труднорастворимых минералов из минерального сырья; оптимальных условий избирательного растворения минералов в тех или других растворителях;  находить пути целенаправленного изменения свойств минералов и реакций с наименьшими затратами времени, что весьма важно для нужд производства.

ЛИТЕРАТУРА

[1]    Kh.K.Ospanov. Physical and Chemical Foundations for selective dissolution of minerals. Flint River, London. 2004. 167 p.

[2] Х.К. Оспанов. Теория управления физико-химическими процессами, протекающими на границе раздела твердое тело-жидкость, Алматы, 2006.-133 с.