Свободная энергия адсорбции полимер-коллоидных комплексов полиамфолит – додецилсульфат натрия

Р.И.Юсупова, А.И.Курмаева, М.В.Потапова, В.П.Барабанов

Казанский государственный технологический университет,

420015 Таттарстан, Казань, ул. К.Маркса, 68

E-mail: Yusupova@inbox.ru

Способность поверхностно-активных веществ (ПАВ) адсорбироваться на межфазных границах определяет пути и эффективность их использования в качестве флокулянтов, стабилизаторов дисперсий, модифицирующих добавок. Специфика и сложность адсорбции высокомолекулярных ПАВ (ВМПАВ), в данном исследовании полиэлектролитов амфотерной природы – полиамфолитов (ПА), обусловлены изменениями ионизационного и конформационного состояния макромолекулы, как в объеме, так и на поверхности. Резко выраженная дифильность, высокая лабильность, наличие изоэлектрического состояния (ИЭС), по аналогии с молекулами белков, определяет выбор их в качестве моделей при решении проблем в экологии и биотехнологии. Целью работы явилось установление особенностей поверхностной активности ПА и их комплексов с ПАВ – полимер-коллоидных комплексов (ПКК) – на межфазной границе вода-воздух и сравнительная оценка их адсорбционных характеристик. Рассчитанная константа адсорбционного взаимодействия в водной среде сделала возможным расчет свободной энергии адсорбции (-). Значения (-) изученных ПА и ПКК приведены в таблице.

Таблица. Свободная энергия адсорбции полиамфолитов и полимер-коллоидных комплексов

| ПА | ПА -, кДж/моль | ПКК -, кДж/моль |
| --- | --- | --- |
| метакриловая кислота - диметиламиноэтилметакрилат |
| ПА-1 | 20.20 | 22.84 |
| ПА-2 | 20.05 | 22.20 |
| ПА-3 | 20.90 | 23.55 |
| ПА-4 | 20.52 | 24.45 |
| метакриловая кислота - диэтиламиноэтилметакрилат |
| ПА-5 | 23.28 | 24.91 |
| ПА-6 | 19.81 | 22.03 |
| ПА-7 | 22.70 | 23.00 |
| ПА-8 | 22.40 | 25.25 |

Чем более явно проявляются поверхностно-активные свойства, тем выше свободная энергия адсорбции. По-видимому, при адсорбции ПКК имеет место взаимодействие с межфазной поверхностью не только молекул ПАВ, входящих в комплекс, но также и гидрофобных фрагментов и функциональных групп полимера, что приводит к дополнительному выигрышу в свободной энергии адсорбции.