ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗ В СИСТЕМЕ Cu2S-EuS

А.В. Русейкина, О.В. Андреев, Н.А. Хритохин

Тюменский государственный университет, Россия, Тюмень, ул. Cемакова 10

E-mail: ruseykin@mail.ru

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Setsys Evolution 1750 (TG-DSC 1600) впервые определены термодинамические характеристики фаз в системе Cu2S-EuS, построена фазовая диаграмма системы.

Фазовая диаграмма системы Cu2S-EuS эвтектического типа с ограниченной растворимостью на основе полиморфных модификаций Cu2S. Твердый раствор на основе β-Cu2S открытого типа и находится в равновесии с EuS. При температуре эвтектики 1069 К в β-Cu2S растворяется 15.5 мол.% EuS, при 970 К растворяется 13.5 мол.% EuS. При повышении температуры твердый раствор на основе β-Cu2S распадается по перитектической реакции: ТР β-Cu2S↔ ТР γ-Cu2S + Ж. Пик перитектической реакции выделен из процесса теплопоглощения. Треугольник Таммана построен и установлены координаты перитектики 7 мол. % EuS, Tпер= 1186 К. Теплота плавления перитектического состава составляет 12 Дж/г. Область твердого раствора на основе γ-Cu2S закрытого типа, при 1186 К  в γ-Cu2S растворяется 4 мол. % EuS. Растворимость на основе β-Cu2S в субсолидусной области изучена по изотермическим сечениям при 970 К, 770 К, 470 К. Линия сольвуса построена экспериментально. Линия является вогнутой. Из положения линии сольвуса по методике представленной в [2] оценена величина теплоты растворения EuS в β-Cu2S, которая составляет 10.4 кДж/моль. Проведена термодинамическая оценка отклонения от идеального поведения растворенного EuS в β-Cu2S [2]. Положительное отклонение от идеальности свидетельствует об отсутствии промежуточного фазообразования в системе. Максимальная площадь эвтектического пика приходится на состав 24.5 мол. % EuS, теплота плавления эвтектики составляет 38 Дж/г. По уравнению Шредера [1]: lgх=ΔНmEuS2.3R1TmEuS−1TЕиз эвтектического состава вычислена теплота плавления EuS, которая составляет  21,7 кДж/моль.

ЛИТЕРАТУРА

[1] В.А. Жариков. Основы физической геохимии. – М.: Наука, 2005. – 654 с.

[2] Н.А. Хритохин. Химия твердого тела и функц. материалы-2004. Екатеринбург: Уро РАН, 2004. – с. 428.