ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ВОЛОКНООБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА И ЕГО СОПОЛИМЕРОВ

С ЭТИЛЕН-4,4’-БИФЕНИЛДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Б.Э. Геллер1, Е.В. Ковалева2, Ю.М. Можейко2, Е.А. Рогова1

1Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь, 212027, Могилев, пр. Шмидта, 3. E-mail: gbe@tut.by.

2ОАО «Могилевхимволокно», Беларусь, 212035, Могилев

Изучены фазовые переходы в процессе кристаллизации и плавления волокнообразующего поли[этилентерефталат (n)-со-этилен-4,4'-бифенилдикарбоната (m)], где m=0-10.3% (мол.) термохимическими методами (дифференциально-термический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия) и рентгеноструктурным анализом, а также поляризационно-оптической микроскопией. Переход полиэтилентерефталата (ПЭТ) и его сополимеров в вязкотекучее состояние происходит в температурном интервале ΔТ=Тпр-Тпл. н., где Тпр- температура проявления монохромизации расплава, Тпл. н.- температура начала плавления, при которой наблюдается эффект двойного лучепреломления. Для ПЭТ ΔТ=2-3ºС, что обусловлено дисперсией по форме, размерам и структуре кристаллитов в полимерном субстрате, возникшей в процессе охлаждения расплава. Установлено, что при увеличении m наблюдается: расширение области ΔТ при снижении Тпл. н. и Тпр; снижение степени кристалличности полимерного субстрата; понижение энтальпии плавления; повышение кажущейся энергии активации процесса термодеструкции.

Высказано предположение, что под влиянием звеньев этилен-4,4’-бифенилдикарбоновой кислоты происходит нарушение дальнего координационного порядка в кристаллической фазе полиэтилентерефталата. Этот эффект может быть обусловлен возникновением в аморфно-кристаллическом полимерном субстрате мезофаз, что связано со структурными особенностями звеньев этилен-4,4’-бифенилдикарбоновой кислоты и возможностью частичного перевода волокнообразующего ПЭТ, модифицированного этим мезогеном, в жидкокристаллическое состояние.