ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕТРАФТОРБОРАТОВ

1-н-ОКТИЛ- И 1-н-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ

Е.В. Павлечко, А.В. Блохин, А.А. Стречень, Г.Я. Кабо

Белорусский государственный университет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем, Беларусь, 220030, Минск, Ленинградская, 14

E-mail: paulechka@bsu.by

Методом адиабатической калориметрии измерены теплоемкости в конденсированном состоянии в интервале 5 – 370 К и определены параметры переходов тетрафторборатов 1-н-октил-3-метилимидазолия [C8mim][BF4] и 1-н-бутил-3-метилимидазолия [C4mim][BF4] (представителей низкотемпературных ионных жидкостей). Жидкие тетрафтобораты при охлаждении от 300 К со средней скоростью (0.03 – 0.02) К·с–1 склонны к переохлаждению с последующим образованием стеклообразных фаз. Расстеклование образцов происходило в интервалах (175 – 196) К для [C8mim][BF4] и (166 – 188) К для [C4mim][BF4]. Определены температуры стеклования и скачки теплоемкости при расстекловании веществ: (190.4 ± 0.2) К и (125.0 ± 2.3) Дж·К-1·моль-1 для [C8mim][BF4] и (181.5 ± 0.2) К и (87.5 ± 1.6) Дж·К-1·моль-1 для [C4mim][BF4].

Установлено, что переохлажденная жидкость [C4mim][BF4] не кристаллизуется ни в условиях калориметрических опытов, ни при длительном (в течение 5 суток) выдерживании в области (227 – 233) К. Самопроизвольная кристаллизация переохлажденной жидкости [C8mim][BF4] начиналась после расстеклования при температурах выше 230 К. В результате аномально медленной кристаллизации (примерно 40 часов) образовывалась метастабильная кристаллическая фаза. При охлаждении этой фазы до 80 К и последующем ее нагреве до 200 К начинался экзотермический переход, завершающийся образованием устойчивой кристаллической модификации [C8mim][BF4]. Температура плавления (245.74 ± 0.01) К и мольная доля основного компонента x = 0.994 в образце [C8mim][BF4] найдены методом фракционного плавления. Энтальпия плавления составила (14.70 ± 0.04) кДж·моль-1. Отношение температуры стеклования к температуре плавления [C8mim][BF4], равное 0.77, существенно превышает обычное для органических веществ значение ~ 0.67.

На основании сглаженных значений теплоемкости и параметров плавления рассчитаны стандартные термодинамические функции исследованных тетрафторборатов в кристаллическом, жидком и стеклообразном состояниях.