Определение степени кристалличности образца при равновесной кристаллизации из НАСЫЩЕННОГО раствора

Александров В.Д., Соболев А.Ю.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Украина, 86123, Донецкая обл., г.Макеевка – 23, ул. Державина, 2

trashover@ukr.net

TL

τ

Рис.1 Кривые охлаждения печи (1) и образца (2).

b

a

T

τ1

τi

τn

1

2

c

d

e

Предлагается метод определения степени кристалличности при равновесной кристаллизации из насыщенного раствора. Эксперимент состоит из 2-х частей: градуировки воздушного термостата внутри печи и снятия термограммы кристаллизации раствора при тех же условиях, что и градуировка печи (скорость нагрева, максимальная температура). По экспериментальной кривой 1 охлаждения печи строится аппроксимирующая кривая  T(τ)=Ae-Bτ+C. На участке ad в образце за время τ1≤τ≤τn выделяется теплота, связанная с процессом равновесной кристаллизации Количество этой теплоты пропорционально площади, ограниченной линиями ad, de и ae, т.е. Q= κτ1τn(TL−(Ae−Bτ+C))dτ (1), где TL – температура кристаллизации раствора, κ – постоянная установки. В любой момент времени τi количество выделившейся теплоты равно тому же интегралу с верхним пределом τi: Qi= κ τ1τi(TL−(Ae−Bτ+C))dτ (2). Найдя отношение η(τ)=Qi/Q, мы получим степень кристалличности образца в произвольный момент времени τ. Записав уравнение Аврами-Колмогорова для двух различных моментов времени τ1 и τ2 и, найдя разность этих уравнений, можно определить показатель n=ln(ln(1−η2)ln(1−η1))ln(τ1τ2) (3). Потенцируя уравнение Аврами-Колмогорова получаем выражение для константы кристаллизации 	Z(τ)=ln(1−η)−1τn (4).

Т.о., при помощи термограммы можно рассчитать: а) степень кристалличности в любой момент времени τ; б) показатель формы зародышей n; в) константу кристаллизации Z.