ИОНООБМЕНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПЛЕНОК ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ PbSe−HgSe

Дубинина Е.А.1, Горбова М.А.1, Марков В.Ф.1, Ермаков А.Н.2, Маскаева Л.Н.1

1Уральский государственный технический университет−УПИ,                                         Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.28. e-mail: mln@ural.ru;                                                   2Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91

Огромный интерес, проявляемый к селенидам свинца и ртути, обусловлен их уникальными электрофизическими свойствами, используемыми в микро- и оптоэлектронике для создания фотодетекторов и фотоприемных устройств. Замещение ионов свинца в кристаллической решетке селенида свинца на ртуть позволяет сформировать твердые растворы в системе PbSe−HgSe с изменяющимися свойствами. Следует отметить, что при получении твердых растворов с участием халькогенидов ртути существует проблема сегрегации компонентов, поэтому большое значение имеет используемый метод синтеза.

Литературные сведения о получении твердых растворов замещения в системе кадмий-ртуть-теллур путем ионообменного замещения, а также наши экспериментальные данные по получению твердых растворов в системе PbSe−SnSe позволяют говорить о перспективности этого метода синтеза для формирования пленок твердых растворов замещения на основе PbSe−HgSe.

Термодинамическая оценка возможности осуществления реакции ионнообменного замещения свинца в твердой фазе пленки PbSе на Hg из водного раствора, содержащего йодидный комплекс ртути свидетельствует о высокой вероятности осуществления этого процесса ( кДж/моль).

При проведении серии экспериментов по ионообменному синтезу из растворов различного состава в диапазоне 293−353 K получены тонкие пленки, отличающиеся по цвету от светло-серого до коричневого. На рентгенограммах пленок наблюдается только кубическая фаза со структурой NaCl, период которой уменьшается с увеличением концентрации соли ртути в реакторе и повышением температуры процесса, что было интерпретировано нами как формирование твердых растворов замещения HgxPb1−xSe.