ГАЗООБРАЗНЫЕ МОЛИБДАТЫ И ВОЛЬФРАМАТЫ ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ: СТРОЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

А.О. Гунина, С.И. Лопатин, С.М. Шугуров

Химический факультет Сакт-Петербургского государственного университета 198505 г. Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., 26

agunina@list.ru

Методом высокотемпературной масс-спектрометрии изучены термодинамические свойства газообразных молибдатов и вольфраматов галлия и индия.

Работа выполнена на масс-спектрометре МС-1301. Газообразные молибдаты и вольфраматы галлия и индия получали, испаряя М2О3 (М = Ga, In) из молибденовых и вольфрамовых эффузионных камер. Камеры с образцами нагревали электронной бомбардировкой, температуру измеряли оптическим пирометром. Установлено, что в температурном интервале 1500-2000 К в паре присутствуют соли типа M2XO4 и Ga2X2O7 (X = Mo, W). Соли In2X2O7 зарегистрировать не удалось из-за ограничений масс-спектрометра.

Парциальные давления молекулярных форм пара определяли методом сравнения ионных токов с использованием золота в качестве внешнего стандарта давления. Энтальпии газофазных реакций (1) и (2) были определены по уравнениям (3) и (4).

M2O + XO3 = M2XO4						(1)

Ga2O + 2 XO3 = Ga2X2O7					(2)

ΔrH0(298K) = −T(RlnKp(T) + Δ(G0(T)−H0(298K))T		(3)

ΔH0(T)=−R∂lnkp(T)∂(1T)						(4)

Необходимые для расчётов термодинамические функции газообразных оксидов взяты из литературных данных, а термодинамические функции газообразных солей рассчитаны методами статистической термодинамики в приближении «жёсткий ротатор – гармонический осциллятор». Необходимые для этого структуры молекул солей и частоты нормальных колебаний рассчитывали квантово-химически методом функционала плотности с гибридным функционалом B3LYP.

В результате проделанной работы определены структуры и стандартные энтальпии образования и атомизации газообразных солей Ga2MoO4, Ga2WO4, Ga2Mo2O7, Ga2W2O7, In2MoO4, In2WO4.